ICS 91.100.60

CCS Q 10

CBCA

团    体    标    准

T/CBCA  XXX -2022

被动式超低能耗建筑材料 第一部分：

保温系统材料

Passive ultra-low energy consumption building materials-part 1: materials for thermal insulation systems

（征求意见稿）

2022-XX-XX发布                                  2022-XX-XX实施

中国散装水泥推广发展协会  发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	3

5 技术要求	5

6 试验方法	14

7 检验规则	19

8 包装、运输与贮存	20

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国散装水泥推广发展协会提出并归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次制定。

被动式超低能耗建筑材料 第一部分：保温系统材料

1 范围

本文件规定了被动式超低能耗建筑用保温系统材料的术语和定义、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

本文件适用于被动式超低能耗建筑，近零能耗建筑，零能耗建筑用保温系统材料，其他类型建筑也可以参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 10299  绝热材料憎水性试验方法

GB/T 10801.1  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 11969  蒸压加气混凝性能试验方法

GB/T 20473  建筑保温砂浆

GB/T 21558  建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 25975  建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 29906  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30808  建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率

GB/T 35169  建筑外墙外保温系统耐候性试验方法、

GB/T 30595 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

JGJ 144  外墙外保温工程技术标准

JGJ 253  无机轻集料砂浆保温系统技术规程

JGJ 289  建筑外墙保温防火隔离带技术规程

JGJ/T 480 岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准

JG 314  聚氨酯硬泡复合保温板

JG/T 283  膨胀玻化微珠轻质砂浆

JG/T 420 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

JG/T 438  建筑用真空绝热板

JG/T 536  热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

JG/T 2298 建筑用膨胀珍珠岩保温板

JG/T 366 外墙外保温用锚栓

DB11/584 保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 被动式超低能耗建筑  passive ultra low energy buildings

适应气候特征和自然条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境的建筑。

- 3.2

- 近零能耗建筑  near zero energy buildings

适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适市内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本文件规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75 降低60%~75%以上。

- 3.3

- 零能耗建筑  zero energy buildings

零能耗建筑是近零能耗建筑的高级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源，使可再生能源年产能大于或等于建筑全年全部用能的建筑。

- 3.4

- 无机轻集料膨胀珍珠岩保温板  expanded perlite insulation board with inorganic lightweight aggregate

膨胀珍珠岩保温板是一种传统稳定可靠的保温材料，它的骨料是一种玻璃质火山结晶，经过破碎、筛分、预热、焙烧及内部蕴含水分子急剧膨胀而成，是一种白色轻质状多孔颗粒材料，防火温度高达1300℃。根据“超细粉磨”、“酸碱双重激发”及“晶格缺陷”三大理论，对膨胀后的颗粒进行分拣、包裹等，从而使尾矿废渣比表面积增大，晶格粗度增高，防水、透气、保温性能大大增加。又名“改性玻化微珠”。膨胀珍珠岩保温装饰复合板(JZZ保温装饰复合板)是由膨胀珍珠岩保温材料通过冷压工艺制备成保温板或膨胀珍珠岩保温材料内嵌加强龙骨与真空绝热板、硬泡聚氨酯保温板、石墨模塑聚苯板三者任意复合，表面喷涂真石漆、多彩漆、质感漆、砖石漆、氟碳漆、铝板等装饰层组成的保温装饰一体板，可满足65节能～85节能要求的节能指标，是一种适应各类建筑的保温材料。

- 3.5

- 纳米轻质自保温墙体材料  nano-light self-insulation wall material

纳米轻质自保温墙板是将煤矸石、铁矿尾矿、飞灰、石粉等固体废弃物加入納米二氧化硅粉料与水泥外加剂、水进行混合，以物理方法进行氮气发泡，经模具成型后制成的具有轻质、保温、隔热、防水性能于一体的墙板。墙板制作工艺中加入二氧化硅粉料后可使泡沫混凝土内部惰性气体不会流失。增加泡沫成交点的密实度和气密性。从而达到墙板的保温隔热的稳定性。该墙板只需一种全无机材料，不再用任何保温材料就能满足建筑节能65%-90%的节能要求，该墙板工艺简单，易操作，成本低，是目前唯一一种不用保温材料就能达到建筑节能标准的新型墙材。

- 3.6

- 钢骨架模塑墙板  steel frame moulded wallboard

钢骨架模塑墙板是指在工厂内以冷弯薄壁型钢为钢骨架，阻燃性聚苯乙烯泡沫保温颗粒或聚苯聚合物为填充物，经模压成型制作而成的模塑结构墙体板材。

- 3.7

- 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板  steel mesh perlite composite thermal insulation exterior wall panel

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板是工厂内标准化预制的由珍珠岩板与其他保温板无空腔复合，并通过复合板内斜穿金属腹丝与复合板单外侧或双侧钢丝网片焊接形成的三维钢丝网架加强的复合板材，安装时，板材与主体后，外侧机械喷涂2.5-3cm M20水泥砂浆，再做饰面层处理。

- 3.8

- 凝胶玻珠保温板  glass bead gel insulation board

以水泥为胶凝材料，玻化微珠为无机轻集料，并掺入适量增强纤维、气相二氧化硅等功能性添加剂组成，按比例混合搅拌，经布料、模压成型，并经热养护工艺制成的一种轻质保温板材。

4 一般规定

- 4.1 被动式超低能耗建筑薄抹灰外保温系统的基本构造应符合表1的要求。

- 表1  被动式超低能耗建筑薄抹灰外保温系统的基本构造应符合的要求

| 系统 | 基层 墙体 ① | 基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粘结层 ② | 保温层 ③ | 辅助联 结件 ④ | 防护层 |  |  |
|  |  |  |  |  | 抹面层⑤ | 饰面层⑥ |  |
| 以粘为主 | 混凝土墙，各种砌块墙 | 胶粘剂 | 模塑聚苯板、硬泡聚氨酯板、岩棉条、真空绝热板、膨胀珍珠岩保温板 | 锚栓（锚栓不应穿透真空绝热板） | 抹面胶浆复合玻纤网 | 底层抹面砂浆等 |  |
|  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | — | — |  |
|  |  | 网格布 | 面层抹面砂浆 | 饰面层 | — | — |  |
| 以锚为主 | 混凝土墙，各种砌块墙 | 粘结层② | 保温层③ | 辅助联结件④ | 防护层 |  |  |
|  |  |  |  |  | 抹面层⑤ | 饰面层⑥ |  |
|  |  | 胶粘剂 | 岩棉板 | 锚栓（安装于两层网之间） | 抹面胶浆复合双层玻纤网 | 底层抹面砂浆等 |  |
|  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | — |  |
|  |  | 底层网格布 | 面层网格布 | 抹面砂浆 | 饰面层 | — |  |

- 4.2钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板结构保温系统基本构造应符合表2要求。

- 表2 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板结构保温系统基本构造

| 分类 | 构造示意图 | ①现浇混凝土基层 | 系统的基本构造 |  |  |  | ⑥ 饰面层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |
|  |  |  | 保温层 | 防护层 | 金属网片 | 抹面层 |  |
| 填充墙系统基本构造 |  | — | EPS板或者GEPS板 | ≥25mm珍珠岩板 | 镀锌钢丝网架 | 3-6mm抗裂砂浆+玻纤网+25mm水泥砂浆 | 按工程设计 |
| 近零能耗系统基本构造 |  | 钢梁或钢柱 | EPS板或者GEPS板 | ≥25mm珍珠岩板 | 镀锌钢丝网架 | 3-6mm抗裂砂浆+玻纤网+25mm水泥砂浆 | 按工程设计 |
| 现浇混凝土系统基本构造 |  | 钢筋混凝土 | EPS板或者GEPS板 | ≥25mm珍珠岩板 | 镀锌钢丝网架 | 3-6mm抗裂砂浆+玻纤网+25mm水泥砂浆 | 按工程设计 |

- 4.3当工程采用有机类保温材料时，应按照相关国家标准规定设置防火构造措施。

- 4.4保温材料应具有良好的相容性，应具有稳定的物理、化学性能。

- 4.5模塑板出厂前宜在自然条件下陈化42d，或在温度（60±5）℃环境中陈化5d。

- 4.6硬泡聚氨酯板出厂前应在室温条件下陈化，陈化时间不应小于14d。

- 4.7硬泡聚氨酯板的界面层宜为水泥基材料。

5 技术要求

- 5.1 外保温系统

5.1.1薄抹灰外保温系统性能应符合表3的要求。

表3 外保温系统性能指标

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观质量 | 无可渗水裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |
|  | 拉伸粘结强度/kPa | 模塑聚苯板、硬泡聚氨酯板≥100 岩棉条、真空绝热板≥80 岩棉板≥10 |
| 抗冲击性 | 首层 | 10J级 |
|  | 二层及以上 | 3J级 |
| 吸水量/(g/m2) |  | ≤500 |
| 耐冻融（30次） | 外观质量 | 无可渗水裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |
|  | 拉伸粘结强度/kPa | 模塑聚苯板、硬泡聚氨酯板≥100 岩棉条、真空绝热板≥80 岩棉板≥10 膨胀珍珠岩保温板≥100 |
| 抗风压值/kPa |  | 不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍 |

5.1.2 纳米轻质自保温墙体系统性能应符合表4、表5的要求。

表4 纳米轻质自保温墙体系统性能指标

| 项目 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内墙板 |  | 外墙板 |  |
| 厚度/mm |  | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 干密度/(kg/m3) |  | 500~550 |  | 550~650 |  |
| 抗压强度/MPa |  | ≥2.5 |  | ≥3.0 |  |
| 导热系数/[W/(m·K)] |  | ≤0.093 |  |  |  |
| 传热系数/[W/(m2·K)] |  | —— |  | ≤0.20 | ≤0.15 |
| 干燥收缩值/（mm/m） |  | ≤0.5 |  |  |  |
| 拉伸粘接强度/MPa | 原强度 | ≥0.10，破坏发生在保温层 |  |  |  |
|  | 耐水强度 | ≥0.10 |  |  |  |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.10 |  |  |  |
| 抗冻性 | 质量损失率/% | ≤5 |  |  |  |
|  | 强度损失率/% | ≤10 |  |  |  |
| 空气隔声量/dB |  | ≥35 |  | ≥40 |  |
| 抗冲击性 |  | 10J级 |  |  |  |
| 软化系数 |  | ≥0.80 |  |  |  |
| 含水率/% |  | ≤8 |  |  |  |
| 吊挂力/N |  | 荷载1000N静置24h，板面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  |  |
| 燃烧性能 |  | A级 |  |  |  |

表5 纳米轻质自保温墙体材料允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 |
| 2 | 宽度 | ±2 |
| 3 | 厚度 | ±1.5 |
| 4 | 板面平整度 | ≤2 |
| 5 | 对角线差 | ≤6 |
| 6 | 侧向弯曲 | ≤L/1000 |

5.1.3钢骨架模塑墙板系统主要性能指标应符合表6、表7的要求。

表6 钢骨架模塑墙板系统主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 性能指标 |
| 面密度/(kg/m2) | 100mm厚 | ≥26.1 |
|  | 150mm厚 | ≥31.3 |
|  | 250mm厚 | ≥36.6 |
|  | 300mm厚 | ≥47.0 |
| 密度（保温材料）/(kg/m3) |  | ≥18 |
| 拉伸粘接强（钢骨架与保温)/MPa | 原强度 | ≥0.10 |
|  | 耐水强度 | ≥0.10 |
|  | 耐冻融 | ≥0.10 |
| 干燥收缩值/(mm/m) |  | ≤0.6 |
| 吸水率（体积分数）/% |  | ≤4 |
| 尺寸稳定性/% |  | ≤2 |
| 软化系数 |  | ≥0.85 |
| 燃烧性能（保温材料） |  | 不低于B1级 |
| 放射性（制品中镭-226、232、钾-40放射性核素限量） |  | 内照射指数IRa≤1.0 外照射指数Iγ≤1.0 |
| 材料产烟毒性危险级别 |  | 不低于安全级 |
| 甲醛释放量 |  | 不低于E1级 |
| 热传导率/(W/m·k) |  | ≤±0.5 |
| 热阻值/[(㎡·k)/W] |  | ≥0.8层（40mm厚保温） |

表7 普通条板规格及允许偏差

| 项目 |  | 规格 | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 |  | 2700，3000，3300，3600 | ±2 |
| 宽度 |  | 600，900，1200 | ±2 |
| 厚度 | 90，100，120，140，150，180 |  | +1，-0 |
| 对角线差 |  |  | ≤6 |
| 板边平整度 |  |  | ≤2 |
| 侧向弯曲 |  |  | 不大于高度的1/1000 |

注：表中尺寸为标准板规格尺寸，非标准版可根据工程实际要求加工，且非标准板宽度不宜小于200mm。

5.1.4 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统主要性能指标应符合表8、表9的要求。

表8 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板主要性能指标

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观质量 | 表面无渗水裂缝空鼓、剥落现象 |
|  | 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.10 |
| 抗冲击性 | 首层 | 10J级 |
|  | 二层及以上 | 3J级 |
| 吸水量/(g/m2) |  | ≤500 |
| 耐冻融 （80次） | 外观质量 | 表面无渗水裂缝空鼓、剥落现象 |
|  | 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.10,且破坏部位应位于保温层内 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h |
| 单点吊挂力 |  | ≥1kN |
| 热阻 |  | 满足设计需求 |

表9  钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 长度 | ±2 |
| 宽度 | ±2 |
| 厚度 | 2.0，0.0 |
| 对角线偏差 | 3 |
| 板面平整度 | ≤2.0 |

- 5.2 保温板

5.2.1模塑聚苯板主要性能指标应符合表10、表11的要求。

表10 模塑聚苯板主要性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 039级 | 033级 |
| 导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.039 | ≤0.033 |
| 表观密度/(kg/m3) | 18～22 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.10 |  |
| 尺寸稳定性/% | ≤0.3 |  |
| 弯曲变形/mm | ≥20 |  |
| 水蒸气渗透系数/[ng/(Pa·m·s)] | ≤4.5 |  |
| 吸水率（V/V）/% | ≤3 |  |
| 燃烧性能等级 | 不低于B2级 | B1级 |

表11 模塑板允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 厚度 | +1.5 0.0 |
| 长度 | ±2 |
| 宽度 | ±1 |
| 对角线差 | 3 |
| 板边平直度 | 2 |
| 板面平整度 | 1 |

注：本表的尺寸（长×宽）允许偏差值以1200mm×600mm的模塑板为基准。其他规格的尺寸允许偏差由供需双方商定。

5.2.2 挤塑聚苯板板主要性能指标应符合表12、表13的要求。

表12 挤塑聚苯板性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 表观密度/(kg/m3) | 22-35 |
| 导热系数（25℃）/[W/(m·K)] | 不带表皮的毛面板≤0.032，带表皮的开槽板≤0.030 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.20 |
| 压缩强度/MPa | ≥0.20 |
| 弯曲变形/mm | ≥20 |
| 尺寸稳定性/% | ≤1.2 |
| 吸水率（V/V）/% | ≤1.5 |
| 水蒸气透湿系数/[ng/(Pa·m·s)] | 3.5-1.5 |
| 氧指数/% | ≥26 |
| 燃烧性能等级 | 不低于B2级 |
| 注：对带表皮的开槽板，弯曲试验的方向应与开槽方向平行。 |  |

表13 挤塑聚苯板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 厚度 | ±2 -0.0 |
| 长度 | ±2 |
| 宽度 | ±1 |
| 对角线差 | 3 |
| 板边平直 | 2 |
| 板面平整度 | 2 |

- 注：本表的尺寸（长×宽）允许偏差值以1200mm×600mm的挤塑板为基准。

5.2.3 硬泡聚氨酯板主要性能指标应符合表14、表15的要求。

表14 硬泡聚氨酯板主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PIR | PUR |
| 硬泡聚氨酯芯材 | 密度/(kg/m3) | ≥30 | ≥35 |
|  | 导热系数（平均温度23℃）/[W/(m·K)] | ≤0.024 |  |
|  | 尺寸稳定性/% | ≤1.0 |  |
| 硬泡聚氨 酯板 | 尺寸稳定性/% | ≤1.0 |  |
|  | 吸水率（体积分数）/% | ≤3 |  |
|  | 压缩强度（压缩变形10%）/kPa | ≥150 |  |
|  | 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.10破坏发生在硬泡聚氨酯板芯材中 |  |
|  | 弯曲变形/mm | ≥6.5 |  |
|  | 透湿系数/[ng/(Pa·m·s)] | ≤6.5 |  |
|  | 燃烧性能等级a | B1级 |  |
|  | 界面层厚度/mm | ≤0.8 |  |

注：a氧指数应取芯材进行试验。

表15 硬泡聚氨酯板尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 长度 |  | ±2.0 |
| 宽度 |  | ±2.0 |
| 厚度 | ≤50 | +1.5 0.0 |
|  | ＞50 | +2.0 0.0 |
| 对角线差 |  | 3 |
| 板边平直度 |  | 2 |
| 板面平整度 |  | 1 |

注：本表的允许偏差值以标准板（1200mm×600mm）为基准，其他规格的尺寸允许偏差由供需双方商定。

5.2.4岩棉板和岩棉条主要性能指标应符合表16、表17的要求。

表16  岩棉板和岩棉条性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩棉板 |  | 岩棉条 |
|  |  | TR10 | TR15 | TR80 |
| 垂直于表面的抗拉强度/kPa |  | ≥10 | ≥15 | ≥80 |
| 潮湿状态下抗拉强度保留率（7d）/% |  | ≥50 |  | ≥50 |
| 吸水量/(kg/m2) | 24h | ≤0.4 |  | ≤0.5 |
|  | 28d | ≤1.0 |  | ≤1.5 |
| 质量吸湿率/% |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |
| 憎水率/% |  | ≥98 |  | ≥98 |
| 燃烧性能 |  | A级 |  | A级 |
| 导热系数(25℃)/[W/(m·K)] |  | ≤0.040 |  | ≤0.046 |
| 剪切强度/kPa | 横向 | — |  | ≥20 |
| 剪切模量/kPa | 横向 | — |  | ≥1.0 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 |  | ≥1.8 |
| 尺寸稳定性/% |  | 长度、宽度和高度变化率≤1.0% |  |  |
| 外观 |  | 表面平整，不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损 |  |  |

表17  岩棉板和岩棉条的尺寸允许偏差

| 项目 | 长度/mm | 宽度/mm | 厚度/mm | 直角偏离度/mm | 密度/（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 | +10 -3 | +5 -3 | +3 -3 | ≤5 | ±10% |
| 岩棉条 | +10 -3 | +3 -3 | +2 -2 | - | ±10% |

5.2.5真空绝热板主要性能指标应符合表18、表19的要求。

表18 真空绝热板性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 | III型 |
| 导热系数/[W/(m·K)] |  | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.012 |
| 穿刺强度/N |  | ≥18 |  |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/kPa |  | ≥80 |  |  |
| 尺寸稳定性/% | 长度、宽度 | ≤0.5 |  |  |
|  | 厚度 | ≤3.0 |  |  |
| 压缩强度/kPa |  | ≥100 |  |  |
| 表面吸水量/（g/m2） |  | ≤100 |  |  |
| 穿刺后垂直于板面方向的膨胀率/% |  | ≤10 |  |  |
| 耐久性（30次循环） | 导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.012 |
|  | 垂直于板面方向的抗拉强度/kPa | ≥80 |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | A级（A2级） |  |  |

表19  真空绝热板尺寸偏差

| 项目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ＜15mm | +2 0 |
|  | ≥15mm | +3 0 |
| 长度、宽度 |  | ±10 |
| 板面平整度 |  | 2 |

5.2.6膨胀珍珠岩保温板主要性能指标应符合表20、表21的要求。

- 表20  膨胀珍珠岩保温板性能指标

| 试验项目 |  | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 | III型 |
| 干密度/(kg/m3) |  | ≤200 | ≥201，≤230 | ≥231，≤260 |
| 体积含水率/% |  | ≤12.0 | ≤10.0 | ≤8.0 |
| 导热系数/[W/(m·K)] |  | ≤0.055 | ≤0.060 | ≤0.068 |
| 抗拉强度/MPa |  | ≥0.10 | ≥0.12 | ≥0.14 |
| 抗压强度/MPa |  | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 |
| 燃烧性能 |  | A级 |  |  |
| 抗冻性 | 质量损失率/% | ≤5.0 |  |  |
|  | 抗压强度损失率/% | ≤25.0 |  |  |
| 憎水率/% |  | ≥98.0 |  |  |
| 软化系数/% |  | ≥0.8 |  |  |
| 线性收缩率/% |  | ≤0.30 |  |  |
| 湿热强度损失率[(70±2)℃,2h]/% |  | ≤50.0 |  |  |
| 匀温灼烧性(750℃,0.5h) | 线性收缩率/% | ≤8 |  |  |
|  | 质量损失率/% | ≤25 |  |  |

- 表21  膨胀珍珠岩保温板允许偏差

| 项目 | 尺寸偏差/mm |
| --- | --- |
| 长度 | ± 3.0 |
| 宽度 | ± 3.0 |
| 厚度 | ± 2.0 |
| 弯曲度 | ≤ 4.0 |
| 对角线偏差 | ≤ 4.0 |

5.2.7 凝胶玻珠保温板主要性能指标应符合表22、表23的要求。

表22 凝胶玻珠保温板性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 密度/(kg/m3) |  | ≤200 |
| 导热系数（平均温度25℃）/[W/(m·K)] |  | ≤0.050 |
| 抗压强度/MPa |  | ≥0.25 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa |  | ≥0.10 |
| 体积吸水率/% |  | ≤8.0 |
| 干燥收缩率/% |  | ≤0.8 |
| 软化系数 |  | ≥0.70 |
| 抗冻性 | 质量损失率/% | ≤5 |
|  | 抗压强度损失率/% | ≤25 |
| 燃烧性能级别 |  | A级 |

表23 凝胶玻珠保温板规格与尺寸允许偏差

| 项目 | 规格尺寸 | 尺寸允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 600 | ±2 |
| 宽度 | 300、400 | ±2 |
| 厚度 | 20～120 | 0～1 |
| 对角线差 | — | ≤3 |
| 板面平整度 | — | ≤2 |

- 5.3 保温系统配套材料

5.3.1胶粘剂应与保温板相容，且技术要求应符合表24的规定。

表24 胶粘剂技术要求

| 项 目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与模 塑板 | 与挤 塑板 | 与硬泡 聚氨酯板 | 与酚 醛板 | 与隔 离带 | 与水泥 砂浆 |
| 拉伸粘 结强度/MPa | 常温常态 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.08 | ≥0.08 | ≥0.6 |
|  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 | ≥0.10 | ≥0.06 | ≥0.06 | — | ≥0.3 |
|  | 浸水48h， 干燥7d | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.08 | ≥0.08 | ≥0.6 |
| 可操作时间/h |  | 1.5～4.0 |  |  |  |  |  |

5.3.2  抹面胶浆应与保温板相容，且技术要求应符合表25的规定。

表25  抹面胶浆技术要求

| 项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与模 塑板 | 与挤 塑板 | 与硬泡聚 氨酯板 | 与酚醛板 | 与隔离带 |
| 拉伸粘 结强度/MPa | 常温常态 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.08 | ≥0.08 |
|  | 浸水48h, 干燥2h | ≥0.06 | ≥0.10 | ≥0.06 | ≥0.06 | — |
|  | 浸水48h, 干燥7d | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.08 | ≥0.08 |
|  | 耐冻融 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.10 | ≥0.08 | ≥0.08 |
| 柔韧性 | 压折比 | ≤3.0 |  |  |  |  |
|  | 抗冲击性 | 3J级 |  |  |  |  |
| 不透水性 |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |  |  |  |
| 吸水量/(g/m2) |  | ≤500 |  |  |  |  |
| 可操作时间/h |  | 1.5～4.0 |  |  |  |  |

5.3.3玻纤网技术要求应符合表26的规定。

表26  玻纤网技术要求

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 单位面积质量/(g/m2) | ≥160 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） | ≥1000N/50mm |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）/% | ≥50 |
| 断裂伸长率（经、纬向）/% | ≤5.0 |

5.3.4钢骨架模塑墙板用钢板或钢带的技术要求应符合表27的规定。

表27 钢板或钢带性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 牌号 | DX51D-Z80+Z |
| 表面质量 | 不低于FA级别 |
| 镀层种类 | 纯锌镀层 |
| 抗拉强度/MPa | 270~500 |
| 断后伸长率/% | ≥22 |
| 双面镀锌量/g/m2 | ≥180 |

5.3.5钢骨架模塑墙板用聚苯聚合物的技术要求应符合表28的规定。

表28 聚苯聚合物性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 密度/(kg/m3) | 160~180 |
| 压缩强度/kPa | ≥200 |
| 导热系数/(W/m·k) | ≤0.055 |
| 尺寸稳定性/% | ≤2 |
| 吸水率（体积分数）/% | ≤4 |
| 燃烧性能 | 不低于A2级 |

5.3.6 锚栓技术要求应符合《外墙外保温用锚栓》JG/T 366的规定。

6 试验方法

- 6.1  试验环境

试验室标准试验环境条件为温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。试样应在标准试验环境下进行不少于24h的状态调节。

- 6.2  数值修约

判定测定值或其计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较，比较的方法采用GB/T 8170中4.3规定的修约值比较法。

- 6.3  薄抹灰外保温系统

6.3.1  试样制备

按受检方提供的外保温系统构造和施工方法制作系统试样。耐候性试样在试验墙上制作。

其它试样在相应保温板上制作，试样由保温板和防护层构成。当使用一种及以上饰面材料（仅颗粒大小不同，可视为同种材料）时，应按不同种类的饰面材料分别制样。

6.3.2  耐候性

耐候性测试应符合下列要求：

- 耐候性按GB/T 35169规定的方法进行试验；

- 岩棉板、岩棉条拉伸粘结强度试样尺寸为200mm×200mm。

6.3.3  抗冲击性

抗冲击性按GB/T 29906规定的方法进行试验。

6.3.4  吸水量

吸水量按GB/T 29906规定的方法进行试验。

6.3.5  耐冻融

耐冻融测试应符合下列要求：

a)耐冻融按GB/T 29906规定的方法进行试验；

b)拉伸粘结强度试样尺寸：岩棉板，为200mm×200mm，岩棉条为150mm×150mm。

6.3.6  抗风压

抗风压按JGJ 144规定的方法进行试验。

- 6.4  纳米轻质自保温墙体系统

6.4.1  厚度

厚度按GB/T 15762规定的方法进行试验。

6.4.2  干密度

干密度按GB/T 11969规定的方法进行试验。

6.4.3  抗压强度

抗压强度按GB/T 11969规定的方法进行试验。

6.4.4  传热系数

传热系数按GB/T 13475规定的方法进行试验。

6.4.5  干燥收缩值

干燥收缩值按GB/T 11969规定的方法进行试验。

6.4.6  拉伸粘结强度

拉伸粘结强度按JGJ/T 144规定的方法进行试验。

6.4.7  抗冻性

抗冻性按GB/T 11969规定的方法进行试验。

6.4.8  空气隔声量

空气隔声量按GB/T 19889.3规定的方法进行试验。

6.4.9  抗冲击性

抗冲击性按JGJ/T 144规定的方法进行试验。

6.4.10  软化系数

软化系数按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.4.11  含水率

含水率按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.4.12  吊挂力

吊挂力按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.4.13  燃烧性能

燃烧性能按GB 8624规定的方法进行试验。

6.4.13  墙体材料允许偏差

允许偏差按GB/T 15762规定的方法进行试验。

- 6.5  钢骨架模塑墙板系统

6.5.1  面密度

面密度按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.5.2  密度

密度按GB/T 10801.1规定的方法进行试验。

6.5.3  拉伸粘结强度

拉伸粘结强度按JG 144规定的方法进行试验。

6.5.4  干燥收缩值

干燥收缩值按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.5.5  吸水率

吸水率按GB/T 8810规定的方法进行试验。

6.5.6  尺寸稳定性

尺寸稳定性按GB/T 8811定的方法进行试验。

6.5.7  软化系数

软化系数按JG/T 283规定的方法进行试验。

6.5.8  燃烧性能

燃烧性能按GB 8624规定的方法进行试验。

6.5.9  放射性

放射性按GB 6566规定的方法进行试验。

6.5.10  材料产烟毒性危险级别

材料产烟毒性危险级别按GB/T 20285规定的方法进行试验。

6.5.11  甲醛释放量

甲醛释放量按GB 18580规定的方法进行试验。

6.5.12  热膨胀系数

热膨胀系数按GB/T 15762规定的方法进行试验。

- 6.6  钢丝网架珍珠岩符合保温外墙板系统

6.6.1  单点吊挂力

单点吊挂力按GB/T 23451规定的方法进行试验。

6.6.2  墙板允许偏差

允许偏差按GB/T 480规定的方法进行试验。

6.6.3  其它性能

其它性能参照6.3薄抹灰外保温系统的对应检测方法进行试验。

  - 6.7  模塑聚苯板

6.7.1 垂直于板面方向的抗拉强度

垂直于板面方向的抗拉强度按GB/T 29906规定的方法进行试验。

6.7.2  燃烧性能等级

燃烧性能等级按GB 8624规定的方法进行试验。

6.7.3  其它性能

其它性能按GB/T 10801.1规定的方法进行试验。

6.7.4  尺寸允许偏差

尺寸允许偏差按GB/T 29906规定的方法进行试验。

  - 6.8  硬泡聚氨酯板

6.8.1  垂直于板面方向的抗拉强度

垂直于板面方向的抗拉强度按GB/T 29906规定的方法进行试验。

6.8.2  燃烧性能等级

燃烧性能等级按GB 8624规定的方法进行试验。

6.8.3  其它性能

其它性能按GB/T 10801.1规定的方法进行试验。

6.8.4  尺寸允许偏差

尺寸允许偏差按GB/T 29906规定的方法进行试验。

  - 6.9  岩棉板和岩棉条

6.9.1  潮湿条件下的抗拉强度保留率

潮湿条件下的抗拉强度保留率按GB/T 30808规定的方法进行试验。

6.9.2  其它性能

其它性能按GB/T 25975规定的方法进行试验。

- 6.10  真空绝热板

真空绝热板各项性能按JG/T 438规定的方法进行试验。

- 6.11  膨胀珍珠岩保温板

6.11.1  导热系数

导热系数按GB/T 10294规定的方法进行试验。

6.11.2  抗拉强度

抗拉强度按JGJ 144规定的方法进行试验。

6.11.3  抗冻性、软化系数

抗冻性、软化系数按JG/T 283规定的方法进行试验。

6.11.4  憎水性

憎水性按GB/T 10299规定的方法进行试验。

6.11.5  其它性能

其它性能按GB/T 5486规定的方法进行试验。

6.11.6  匀温灼烧性

匀温灼烧性按JGJ 289规定的方法进行试验。

- 6.12  凝胶玻珠保温板

6.12.1  尺寸偏差

尺寸偏差按GB/T 5486的规定进行试验。

6.12.2  密度

密度按GB/T 5486的规定进行试验。

6.12.3  导热系数

导热系数按GB/T 10294或GB/T 10295的规定进行试验，仲裁时按GB/T 10294执行。

6.12.4  抗压强度

抗压强度按GB/T 5486的规定进行试验。

6.12.5  垂直于板面方向的抗拉强度

垂直于板面方向的抗拉强度按G/T 29906的规定进行试验。

6.12.6  体积吸水率

体积吸水率按GB/T 5486的规定进行试验。

6.12.7  干燥收缩率

干燥收缩率按GB/T 11969的规定进行试验。

6.12.8  软化系数

软化系数按GB/T 20473的规定进行试验。

6.12.9  抗冻性

抗冻性按JGJ 253的规定进行试验。

6.12.10  燃烧性能

燃烧性能按GB 8624的规定进行试验。

- 6.13  胶粘剂

胶粘剂各项性能按JGJ 144规定的方法进行试验。

- 6.14  抹面胶浆

6.14.1  拉伸粘结强度

拉伸粘结强度按JGJ 144的规定进行试验。

6.14.2  柔韧性

柔韧性的压折比按JG 149的规定进行试验，抗冲击性按JC/T 993的规定进行试验。

6.14.3  不透水性

不透水性按JGJ144的规定进行试验。

6.14.4  吸水量

吸水量按GB/T 25975的规定进行试验。

6.14.5  可操作时间

可操作时间按JGJ144的规定进行试验。

- 6.15  玻纤网

6.15.1  单位面积质量

单位面积质量按GB/T 9914.3的规定进行试验。

6.15.2  其它性能

其它性能按GB/T 7689.5的规定进行试验。

- 6.16  钢骨架模塑墙板用钢板或钢带

钢骨架模塑墙板用钢板或钢带各项性能按GB/T 2518规定的方法进行试验。

- 6.17  钢骨架模塑墙板用聚苯聚合物

6.17.1  导热系数

导热系数按GB/T 10294的规定进行试验。

6.17.2  尺寸稳定性

尺寸稳定性按GB/T 8811的规定进行试验。

6.17.3  吸水率

吸水率按GB/T 8810的规定进行试验。

6.17.4  燃烧性能

燃烧性能按GB 8624的规定进行试验。

6.17.5  其它性能

其它性能按GB/T 10801.1的规定进行试验。

- 6.18  锚栓

锚栓各项性能按JG/T 366规定的方法进行试验。

7 检验规则

- 7.1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

- 7.2 出厂检验

7.2.1出厂产品应为完成陈化或养护的产品。正常生产时，出厂检验应每批进行一次。

7.2.2出厂检验应包括以下项目：

a) 模塑聚苯板：允许偏差、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度；

b) 硬泡聚氨酯板：允许偏差、芯材密度、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度；

c) 岩棉板/岩棉条：外观、尺寸、垂直于板面方向的抗拉强度；

d) 真空绝热板：外观、尺寸偏差、导热系数、穿刺强度；

e）膨胀珍珠岩保温装饰复合板：外观、允许偏差、单位面积质量、拉伸粘接强度中的原强度；

f) 钢骨架模塑墙板：外观、尺寸、允许偏差；

g) 其他保温隔热材料：导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)。

- 7.3 型式检验

型式检验项目为第5章的全部检验项目，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 正常生产时，每年至少进行一次；

b) 新产品投产或产品定型鉴定时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d) 产品停产6个月以上，恢复生产时；

- e) 主要原材料或生产工艺有较大的改变，可能影响产品性能时。

- 7.4 组批和抽样

7.4.1 组批

a) 模塑板、硬泡聚氨酯版、岩棉板、岩棉条：同材料、同工艺、同规格每500m3为一批，不足500m3的按一批计；

b) 真空绝热板：同材料、同工艺、同规格真空绝热板每4000m2为一批，不足4000m2的按一批计。

7.4.2 抽样

在检验批中随机抽取，抽样数量应满足检验项目所需样品数量。

- 7.5 判定原则

7.5.1 出厂检验

出厂检验项目试验结果符合第5章的规定，判该批产品出厂检验合格。若有检验项目不符合要求，则判该批产品不合格。

7.5.2 型式检验

型式检验试验结果符合第5章全部要求时判该批产品合格。若有二项及二项以上检验项目或耐候性不符合要求时，则判定该产品不合格。若一项检验项目（不含耐候性）不符合要求时，应对同一批产品进行加倍取样复检，如符合，则判定该产品合格，如不符合，则判定该产品不合格。

8 包装、运输与贮存

- 8.1包装

8.1.1包装宜采用软质材料，并应保护表面和边角，避免划伤、磕碰或变形。

8.1.2包装上应标明下列内容：

a) 产品名称、标记、数量、商标；

b) 产品合格标识；

c) 生产日期或批号；

d) 生产企业名称、地址。

- 8.2 运输与贮存

产品运输过程中应保证包装不损坏，避免磕碰、重压，避免日晒和雨淋并远离火源。

产品应分类贮存，贮存期限不应超过材料保质期，存放时应避免重压，防止与腐蚀性介质接触，远离火源，存放场地应干燥、通风，不得直接落地堆放，避免日晒和雨淋。