T/CBCA XXX—202X

ICS 91.100.99

CCS Q 29

	     


CBCA

团体标准

XX/T XXX—202X

	     


钢结构泡沫混凝土填充料复合板技术规程
Technical specification for composite panels of steel structures filled with foamed concrete
	（征求意见）

	（本稿完成日期：2025.11）


     - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施

中国散装水泥推广发展协会 发布


前    言

为规范钢结构泡沫混凝土填充料复合板的设计、生产、施工与验收，确保工程质量与安全，根据中国散装水泥推广发展协会《关于<钢结构泡沫混凝土填充料复合板技术规程>团体标准项目立项的通知》（中散协标质[2025]003号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料和部品；5.设计；6.制作与运输；7.安装施工；8.验收。

本规程由中国散装水泥推广发展协会提出并归口。

本规范由中国散装水泥推广发展协会标准化与质量检测工作部管理，由建筑材料工业技术情报研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送建筑材料工业技术情报研究所(北京市朝阳区管庄东里北楼，邮编：100024)。

本规程主编单位：XXX

XXXX

……

本规程参编单位：XXX

XXXX

……

本规程主要起草人员：XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

……

本规程主要审查人员：XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

……
目    次
1

1  总    则

2

2  术    语

3

3  基本规定

4

4  材料和部品

4

4.1  组成材料及配套材料

7

4.2  复合板

13

5  设计

13

5.1建筑设计

14

5.2结构设计

17

5.3节能设计

21

5.4防火设计

21

5.5防水设计

22

5.6构造设计

24

6  制作与运输

24

6.1 一般规定

25

6.2 制作

26

6.3 运输与贮存

28

7  安装施工

28

7.1  一般规定

29

7.2施工要点

31

7.3施工安全与成品保护

34

8  验收

34

8.1  一般规定

38

8.2主控项目

39

8.3一般项目

41

本规程用词说明

42

引用标准名录

45

条 文 说 明






Table of Contents 

1  General Provisions …………………………………………….1

2  Definitions and Terminology…………………………………..2

3  Basic Requirements ……………………………………………3

4  Materials and Components ……………………………………..4

4.1  Constituent Materials and Accessories……………………….4

4.2  Composite Panels ……………………………………………7

5  Design…………………………………………………………13

5.1 Architectural Design ………………………………………….13

5.2 Structural Design………………………………………………14

5.3 Energy-saving Design………………………………………….17

5.4 Fire Protection Design………………………………………….21

5.5 Waterproofing Design ………………………………………….21

5.6 Construction Detail Design…………………………………….22

6  Production and Transportation …………………………………24

6.1 General requirements……………………………………………24

6.2 Production ………………………………………………………25

6.3 Transportation and storage ……………………………………..26

7  Installation and construction……………………………………28

7.1  General requirements…………………………………………28

7.2 Key Construction Points………………………………………..29

7.3 Construction safety and finished product protection……………31

8  Inspection and Acceptance ……………………………………..34

8.1  General requirements …………………………………………34

8.2 Main Items………………………………………………………38

8.3 General Items …………………………………………………...39

Terminology Explanation in this Specifications ……………………41

Referenced Standards ………………………………………………42

Explanation of Provisions ………………………………………….45


1  总    则
1.0.1 为了规范钢结构泡沫混凝土填充料复合板技术在建筑工程中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保工程质量、节能环保，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为9度及以下的地区，房屋高度不超过3层、层高不超过3.2m的新建、改建和扩建低层装配式钢结构建筑工程中的承重墙板、楼面板和屋面板，以及中、高层建筑工程中的非承重外围护墙板、楼面板和屋面板，采用钢结构泡沫混凝土填充料复合板的设计、制作与运输、施工与验收。

1.0.3 钢结构泡沫混凝土复合板的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语
2.0.1 钢结构泡沫混凝土填充料复合板 Composite panel of steel structure infilled with foamed concrete.
    采用钢骨架（边框和内加强肋），内设钢筋三角桁架与其连接形成钢结构后，浇筑泡沫混凝土，并在板上下表面采用含玻纤网格布的水泥面层进行覆面、而成的轻质复合板，具有承载、保温、隔声、防渗性能的装配式建筑板。以下简称复合板。

2.0.2  钢结构泡沫混凝土填充料复合板结构 Structural system of composite panels of steel structure infilled with foamed concrete.
    由预制的钢结构泡沫混凝土填充料复合板、连接件及相关配套材料在建筑施工现场装配而成的房屋结构。以下简称复合板结构。

2.0.2 泡沫混凝土  foamed concrete
以水泥为主要胶凝材料，并在骨料、外加剂和水等组分共同制成的料浆中引入气泡，经混合搅拌、浇注成型、养护而成的具有闭孔结构的轻质多孔混凝土。

2.0.3 连接件  connector 

用于复合板与复合板之间可靠连接形成整体的连接构件。

2.0.4 防水密封胶  waterproofing sealant
用于封闭复合板间接缝的密封材料。

3  基本规定
3.0.1  用于住宅建筑墙体的复合板结构，应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的有关规定。复合板结构的设计与施工，应根据房屋建筑图进行结构计算，根据计算结果配置复合板的钢骨架，预制复合板的尺寸和楼板、屋面板、墙板的布置形式，应根据结构计算结果确定，并优化实施方案。

3.0.2  复合板之间应有可靠连接。在结构正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下，不产生裂缝、有害的变形和破坏；在正常使用中或设防地震时不应发生开裂。节点连接件的工作年限应与主体结构相同，均应满足50 年工作年限要求。

3.0.3  用于外墙的复合板不应在以下部位或环境中使用：1长期处于浸水或化学侵蚀环境；2表面经常处于 80℃以上的高温环境；3长期处于有振动源的环境。

3.0.4  复合板的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 及《建筑环境通用规范》GB 55016 的相关规定，应结合建筑物使用功能、环境条件与外门窗的隔声性能结合设计。

3.0.5  复合板应满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 有关放射性核素限量的规定，同时应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 有关污染控制的规定。

4  材料和部品
4.1  组成材料及配套材料
4.1.1 复合板的结构用钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499和《钢结构通用规范》GB 55006-2021的有关规定。三角桁架钢筋宜采用HRB 400和 HPB 300 级钢筋。钢材宜选用Q235或Q355级钢，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《钢结构设计标准》GB 50017的规定。钢材的物理性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 钢材的物理性能

	物理

性能
	弹性模量（N/mm²）
	剪切模量（N/mm²）
	线膨胀系数（以1/℃计）

	要求
	≥206×10³ 
	≥79×10³
	≤12×10-6


4.1.2复合板的结构用钢骨架和加强肋采用冷弯薄壁型钢或普通热轧角钢、槽钢；冷弯薄壁型钢应符合现行国家标准《通用冷弯开口型钢》GB/T 6723的要求。

4.1.3钢骨架表面涂装材料不得有结皮、结块、凝结现象；其防腐涂料和防火涂料应具有相容性，并应符合现行国家标准《钢结构防护涂装通用技术条件》GB/T 28699、《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

4.1.4 复合板填充泡沫混凝土可采用物理发泡或化学发泡，其性能指标和耐久性应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定。泡沫混凝土的配合比设计应符合《泡沫混凝土》JG/T 266、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341等的要求。泡沫混凝土的相关性能应符合表4.1.4规定。

表4.1.4 泡沫混凝土的物理性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	干密度（kg/ m3）
	≤1000
	GB/T 11969

	抗压强度（MPa）
	≥4.0
	GB/T 11969

	干燥收缩
	标准法（mm/m）
	≤0.4
	GB/T 11969

	抗冻性
	质量损失（%）
	≤5.0
	GB/T 11969

	
	冻后强度（MPa）
	≥2.8
	GB/T 11969

	导热系数[W/(m·K)]
	≤0.28
	GB/T10294

	碳化系数
	≥0.7
	GB/T11969


	软化系数
	≥0.7
	GB/T11969

	放射性核素限量Bq/kg
	≤ 0.5
	GB 6566

	
	≤ 0.5
	

	燃烧性能等级
	A级
	GB 8624


4.1.7 模塑聚苯乙烯泡沫板（以下简称EPS）的性能应符合《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T 10801.1-2021的规定。石墨聚苯乙烯泡沫板（以下简称GEPS）的性能应符合《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC∕T 2441-2018 的规定。岩棉保温材料的性能满足《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016的规定。

4.1.8 抹灰砂浆应符合国家现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220和《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定，且抗压强度等级不应低于M10级。

4.1.9 抗裂砂浆性能应符合表4.1.9的规定。

表4.1.9抗裂砂浆性能

	项目
	性能要求
	试验方法

	拉伸粘结强度

（与水泥砂浆）
	标准状态(MPa)
	≥0.7
	JG/T 228 

	
	浸水处理(MPa)
	≥0.5
	

	
	冻融循环处理(MPa)
	≥0.5
	

	可操作时间(h)
	≥1.5
	

	压折比
	≤3.0
	


4.1.10耐碱玻璃纤维网格布主要性能指标应符合表 4.1.12的规定。

表4.1.10耐碱玻璃纤维网格布主要性能指标

	检验项目
	性能指标
	试验方法

	单位面积质量(g/m2)
	≥160
	JC/T 841

	耐碱断裂强度（经向、纬向）(N/50mm)
	≥1000
	

	耐碱断裂强力保留率（经向、纬向）(%)
	≥80
	

	断裂伸长率（经向、纬向(%)
	≤5.0
	


4.1.11锚固件主要性能应符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG/T 160 和《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定，且拉拔力不得小于 0.6kN。预埋钢锚固板、锚件应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的相关规定。预埋件和连接件应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。预埋件采用普通热轧钢板。

4.1.12吊装用吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋制作。吊装用内埋式吊杆及配套的吊具，应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。

4.1.13所有连接件、锚固件和预埋件中的塑料件应采用原生材料制造；铝合金件应经阳极氧化处理；钢制件应采用不锈钢或表面防锈防腐处理。单个非金属连接件的抗拔承载力不应小于0.8kN，抗剪承载力不应小于0.6kN。抗剪连接件及板间连接件用栓钉宜采用优质DL钢或ML15号钢，钢件宜采用普通热轧钢板或角钢。栓钉钢材机械性能及抗拉强度设计值（N/mm2）应符合表4.1.13的规定。

表4.1.13栓钉钢材机械性能及抗拉强度设计值（N/mm2）

	项目
	屈服强度
	抗拉强度极限值
	抗拉强度设计值

	要求
	≥240
	≥400
	215


4.1.14连接用焊接材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB50661和行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18等的规定。

焊接材料除应符合上述标准外，应符合下列规定：

（1）焊条的材料和性能应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117或《热强钢焊条》GB/T5118的规定；

（2）气体保护焊接用的焊丝的材质和性能应符合现行国家标准《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T8110的规定；

（3）焊条外观不应出现药皮脱落、焊芯生锈等问题，焊剂不应受潮结块。

4.1.15防水密封胶应选用耐候性密封胶，密封胶应与混凝土具有相容性，并具有低温柔性、防霉、耐水及防老化等性能。其最大伸缩变形量和剪切变形性等均应满足设计要求。防水密封胶的性能指标应满足现行行业标准《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的规定，当选用硅酮类密封胶时，应满足现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的规定。

4.1.16止水条的性能指标应符合现行国家标准《高分子防水材料第2部分：止水带》GB 18173.2中J型的规定。

4.1.17嵌缝材料应防水、防火、耐久，并应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定。

4.1.18涂料外饰面层中使用的柔性腻子的性能应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455的有关规定。

4.2  复合板
4.2.1复合板的标记由代号和主要参数（长、宽）以及荷载等级组成，如图4.2-1所示。

[image: image1.png]XXX X X —X

2T

FWBEEH AR Com)
FLBER HEKE (mm)
FOBHK





图4.2-1复合板的标记

4.2.2 复合板的主要规格尺寸见表4.2.2。

表4.2.2复合板主要规格尺寸

	名称
	长度（L）mm
	宽(B)mm
	厚度(H)mm

	复合外墙板
	2400~6000
	600、1200
	120、150、250

	复合楼板
	2400~6000
	600、1200
	150、180、200

	复合屋面板
	2400~6000
	600、1200
	180、200、250


4.2.3 复合板的尺寸允许偏差应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3复合板的尺寸偏差（mm）

	序号
	项目
	允许偏差

	1
	长度L
	±4

	2
	宽度B
	±2

	3
	厚度H
	+3，-1

	4
	侧向弯曲
	≤L/1000

	5
	对角线差
	≤L/600

	6
	表面平整
	≤3


4.2.4 复合板的外观质量应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 复合板的外观质量

	项目
	外观质量要求

	板面
	平整，不应有明显翘曲、变形；不应掉角、缺棱、破损和开裂；

	钢材表面
	焊点区以外的钢材不允许有锈点（锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1 中 A、B 级要求）

	保温材料
	应错缝对接，接缝处不应有间隙、松动


4.2.5复合板（包括墙板、楼板、屋面板）的构造图见图4.2.5所示。带外保温的复合板的构造见表4.2.5所示。

[image: image2.png]wmﬁ’ ; WZAVRATRETR
] Jubs N1

. o }’ 5 f\ e .
BALE i o M(ﬁ@iﬁﬁ
22
i 2 JBEE E





图4.2.5 复合板的构造图

1 - 泡沫混凝土；2 - 玻璃纤维网格布；3 - 钢筋三角形桁架（用于楼屋面板）；4 - 型钢（用于墙板）；5 - 加强肋（方管或角钢）；6 - 槽钢边框；7 - 吊点；8 - 复合板平面图；9 - 1 - 1 剖面图（钢筋桁架）；10 - 2 - 2 剖面图（加强肋与边框）

表4.2.5复合板基本构造

	编号
	构造层名称
	组成材料
	构造示意图

	1
	外饰面层
	（1）防水涂料
（2）柔性耐水腻子
	[image: image3.png]M
— K

— R
—E B
—AERER
LR B






	2


	抹面层
	（1）1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）（2）5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆、中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布（3）5厚抗裂砂浆。
	

	3
	保护层
	（1）15mm厚玻化微珠浆料
（2）钢丝网架
（3）35mm厚泡沫混凝土
	

	4
	保温层
	石墨聚苯板、石墨挤塑聚苯板等（导热系数应符合设计要求）
	

	5
	基层墙板
	钢结构泡沫混凝土填充料笼式框架（钢骨架材质、规格应符合设计）
	

	6
	内饰面层
	按设计，内墙面抹灰（抹灰砂浆强度等级不应低于 M5）
	


4.2.6复合板性能指标应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6复合板性能要求

	项目
	性能指标
	试验方法

	耐候性
	经耐候性实验后，不得出现开裂、空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝。系统拉伸粘结强度不应小于0.10MPa。
	JGJ 144

	抗冲击强度
	≥二层
	≥3J级
	JGJ/T 341

	
	首层
	≥10J级
	JGJ/T 341

	耐冻融
	80次冻融循环后，系统无空鼓、脱落、无渗水裂缝；系统拉伸粘结强度不应小于0.10MPa。
	JGJ/T 341

	水蒸气渗透性能
	防护层透过量大于保温层透过量
	GB/T 17146

	抹面层不透水性
	2h不透水
	GB/T 23455

	吸水量指标
	≤500g/m2
	JGJ/T 341

	抗弯均布荷载
	要符合设计要求且≥1.5板自重倍数
	GB/T 30100

	抗冲击性能
	经5次抗冲击试验后板面无裂纹
	GB/T 30100

	单点吊挂力
	≥1.0kN，静置24 h版面无裂纹
	JGJ/T 341

	热阻
	符合设计要求（m2·K）/W
	GB/T 13475

	空气计权隔声量
	≥45dB
	GB/T 19889.3

	耐火极限
	≥2.5h
	GB/T 9978.1

	抗压强度
	≥3.0MPa
	GB/T 11969

	软化系数
	≥0.8
	GB/T 11969

	含水率
	≤8%
	GB/T 11969

	干收缩值
	≤0.5mm/m
	GB/T 11969

	传热系数
	≤1.0W/（m2·K）
	GB/T 13475


5  设计

5.1建筑设计

5.1.1复合板的建筑设计应符合建筑功能和性能要求，复合板宜采用主体结构、装修和设备管线的装配化集成技术，各专业之间应进行协同设计。

5.1.2 用于墙体的复合板应按照通用化、模数化、标准化的要求，以“少规格、多组合”的原则进行优化设计；围护结构以及楼梯、阳台、隔墙、空调板、管道井等配套构件、室内装修材料宜采用工业化、标准化产品。

5.1.3 用于墙体的复合板的平面布置宜简单、规则、对称，质量、刚度分布宜均匀，不应采用严重不规则的平面布置。避免在房屋角部开窗洞，楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。

5.1.4用于墙体的复合板、后浇约束构件等竖向承重构件宜上下连续布置、均匀分布。

5.1.5 建筑立面设计宜通过建筑体量、材质肌理、色彩变化形成丰富多样的立面效果，且应确保复合板接缝、外保温层等构造与立面风格协调。

5.1.6 门窗洞口宜上下对齐、成列布置，平面位置和尺寸应满足结构受力及墙板设计要求，不宜采用转角窗；门窗应采用标准化部件，并宜采用缺口、预留副框或预埋件等方法与墙体可靠连接。

5.1.7悬挑构件、装饰构件连接节点以及门窗连接节点的构造设计，均应根据建筑功能的需要，满足结构、热工、防水、防火、隔声及建筑造型的设计要求。

5.1.8女儿墙板内侧的泛水收头构造要求应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

5.2结构设计
5.2.1 复合板结构的基础，应根据当地的地勘报告确定基础形式，宜采用条形基础，基础顶面要设置水平地梁，材质可为混凝土梁或钢梁，复合板内的立柱固定在地梁上，应按刚性节点连接。复合板结构的基础设计和构造措施，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

5.2.2复合板结构的计算模型为：复合板中的立柱和横梁拼装成的钢骨架结构。钢骨架结构的立柱可采用矩形方管、槽钢等；水平梁可采用方管、角钢、槽钢等；钢骨架结构的梁、柱截面尺寸及壁厚应根据受力计算确定。复合板结构的计算，只考虑泡沫混凝土对钢骨架的整体稳定作用，而不考虑泡沫混凝土与钢骨架的协同受力。

5.2.3结构构件的受拉强度应按净截面计算，受压强度应按有效净截面计算，稳定性按有效截面计算，变形和各种稳定系数可按毛截面计算。复合板的结构应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向发生突变，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

5.2.4复合板应具有足够的承载能力，能承受自重、使用及施工过程中产生的荷载，具有一定的刚度、稳定性和适应主体结构变形的能力；在规定的抗震设防烈度范围内，复合板结构的连接应能有效传递水平、垂直荷载，不应出现开裂、变形等破坏现象。复合板的钢骨架结构应按承载力极限状态计算与设计，并应满足正常使用极限状态和耐久性要求。荷载取值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。

5.2.5复合板与复合板连接节点结构设计应计算下列作用效应：

（1）非抗震设计时，应计算重力荷载和可变荷载效应。

（2）抗震设计时，应计算重力荷载、可变荷载和地震作用效应。

连接节点的承载力计算，应按《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《建筑抗震设计规范》GB50011等标准的相关规定执行。

5.2.6复合板的结构分析可采用线性弹性方法。其设计应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12、《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定。

5.2.7复合板之间连接节点处的钢部件、焊缝、栓钉、钢筋、螺栓、铆钉设计，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

5.2.8设计复合板和连接件时，复合板构件安全等级为二级，设计工作年限为50年，结构重要性系数γ0=1.0。连接节点承载力抗震调整系数γRE应取1.0。进行复合板构件的承载力设计时，按照现行国家标维《建筑结构荷载规范》GB 50009 和《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定，荷载作用分项系数应按下列规定取值：

1.一般情况下，永久荷载、可变荷载和地震作用的分项系数γG、γQ应分别取1.2、1.4。

2.当永久荷载的效应起控制作用时，其分项系数γG应取1.35；此时，参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应。

5.2.9复合板外加荷载未考虑隔墙荷载，板上若有隔墙，隔墙处应另设钢骨架，隔墙荷载由钢骨架承担；在门、窗洞口处复合板要增加钢骨架过梁及门窗洞间的竖向钢构件加强肋。

5.2.10复合板应进行施工验算和吊装、装车、卸车验算。板自重计算应由标准重量值乘以湿重放大系数，该系数宜根据板的储存时间取1.1~1.3；施工集中荷载宜取1.0kN/m，并应按最不利位置计算；吊装验算时，吊装附加荷载系数宜取1.2。吊点数量不应少于4个，保证起吊板体平衡稳定，并且不损伤板体。

5.2.11复合板选型时，当其应用部位作用有集中荷载或局部较大均布荷载时，应根据荷载的实际情况对相应荷载等级的板进行强度、挠度验算，或重新进行设计。

5.2.12复合板变形及裂缝控制：主肋最大挠度，当L<7m时为L/250（L，为构件的计算跨度）。板底最大裂缝宽度：≤0.2mm。

5.2.13复合板安装时搁置在支座的长度应满足设计要求，抗震设防应按设计满足抗震措施的要求，采用连接节点设置剪力板做法进行加强。

5.2.14复合板的连接宜采用螺栓连接，局部辅以焊接。

5.2.15墙板用复合板间连接，采用M12高强螺栓和钢板进行固定，见图5.2.15墙板水平剖面图。

[image: image4.png]| 2
3 2
g g
g g
T
E E
g g
Bro— E
3 3
130 11

o= VN

—a-130x4

MI12EREHR





图5.2.15 墙板水平剖面图

5.2.18楼板复合板之间，在板面和板底上下钢骨架缝间采用嵌缝焊接加强措施连接为整体，板与连接结构焊接固定牢靠，其焊接连接点位均不得少于3处，每处焊缝长度不小于60mm，并应均匀分布。

5.2.19焊缝的强度设计值应按表5.2.19采用。

表5.2.19焊缝的强度设计（N/mm²）

	钢材牌号
	对接焊缝
	角焊缝

	
	抗压强度
	抗拉强度
	抗剪强度
	抗拉抗压和抗剪强度

	Q235
	205
	175
	120
	140

	Q355
	300
	255
	175
	195


5.2.20电阻点焊的受剪承载力设计值应按表5.2.20的规定。

表5.2.20电阻点焊的受剪承载力设计值

	相焊板件中外层较薄焊接的厚度(mm)
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5

	每个焊点的受剪承载力设计值（kN）
	5.9
	8.0
	10.2
	12.6


5.2.21墙板与楼（屋）面用复合板的连接通过在墙板内侧面的立柱上焊接支承构件进行连接，支承构件的间距同墙板内的立柱间距，见图5.2.21楼板与墙板连接图。构件连接节点要有必要的延性，避免应力集中和过大的约束应力。

[image: image5.png]L
AML50X5%150]
R

|/

AL T5X50X6%150

F-50X35X6 |7

BRI RE R

Y 75




图5.2.21楼板与墙板连接图

5.3节能设计

5.3.1复合板结构的节能设计和热工计算应符合建筑所在气候区国家现行建筑节能设计标准的规定，应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《公共建筑节能设计标准》GB50189、《建筑环境通用规范》GB55016及现行地方标准的相关规定。

5.3.2 复合板的节能设计和热工计算应符合下列规定：

1建筑的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能应符合节能要求；

2门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台、出挑构件以及穿墙管线等热桥部位应做保温处理，并应进行冷凝验算。采暖与非采暖空间的楼板保温宜采用复合保温楼板；

3复合板及热桥部位的内外表面温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定；

4复合板用于屋面、外墙时，保温材料厚度应根据各地气候条件通过热工计算确定，在屋面体系平均传热系数满足当地限值要求的同时，板芯保温层最小厚度宜大于90mm，且应确保复合板保温层内表面温度高于0℃；

5复合板的平均传热系数计算应考虑连接方式和连接件的种类，并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。泡沫混凝土导热系数和蓄热系数的修正系数取1.1；

6复合板中保温材料的厚度应通过计算确定。保温材料的导热系数、蓄热系数及计算修正系数的取值应符合表5.3.2-1的要求。其主要组成材料容重、导热系数、修正系数及燃烧性能应按表 5.3.2-2取值。

表5.3.2-1主要几种保温材料的导热系数、蓄热系数及计算修正系数

	序号
	保温材料名称
	导热系数[W/(m·K)]
	蓄热系数[W/(m²·k)]
	计算修正系数α

	
	
	
	
	企口缝
	直口缝

	1
	模塑聚苯板（EPS）
	0.033
	0.30
	1.2
	1.3

	2
	挤塑聚苯板（XPS）
	0.029
	0.32
	1.2
	1.3

	3
	岩棉保温板
	0.040
	0.30
	1.2
	1.3

	4
	石墨聚苯板（GEPS）
	0.032
	0.30
	1.2
	1.3


注：毛面挤塑聚苯板导热系数可按0.032W/(m·K)，蓄热系数可按0.32W/(m²·K)取值。
表5.3.2-2主要组成材料导热系数、修正系数及燃烧性能

	材料名称
	容重(kg/m3)
	导热系数[W/(m·K)]
	修正系数
	燃烧性能
	试验办法

	砂加气混凝土
	700
	0.18
	1.15
	A
	GB 8624

GB/T 159

GB/T 10294

JGJ 144

	泡沫混凝土
	800
	0.21
	1.15
	A
	

	石墨挤塑聚苯板（GXPS）
	30~38
	0.026
	1.25
	B1
	

	玻化微珠浆料
	≤550
	0.120
	1.25
	A
	


注：1.石墨挤塑聚苯乙烯板(GXPS)在出厂前，应在自然条件下陈化不少于28d ;

2.石墨挤塑聚苯乙烯板 (GXPS)产品不得掺加非本厂挤塑板产品的回收料，在出厂前应双面去皮或双面开槽；

3.提供的保温芯材检测报告必须为抽样检测;

4.检测的各项指标应为同一批次的材料、在同一份检测报告中体现。
5.3.3 复合板导热系数、传热系数和蓄热系数应分别按公式（5.3.3-1)、（5.3.3-2）和公式（5.3.6-3）进行计算。

导热系数计算公式：

[image: image6.png]_ dptdy
q dh Jrd b
Ny



         

λq=(db+dh)/(dh/λh+db/λb)        (5.3.3-1)

传热系数计算公式

Kq=1/ (dh/λh+db/λb+Ri+Re)    (5.3.3-2)

蓄热系数计算公式：

Sq= (Sh· dh/λh +Sh·db/λb ) / (dh/λh +db/λb)  (5.3.3-3)

式中：λq—复合板或屋面板导热系数，W/(m·K);

dh——泡沫混凝土（结构用)的厚度，m;

db——保温层的厚度，m;

λh——泡沫混凝土（结构用）的导热系数，W/（m·K);

λb——保温板的计算导热系数，W/（m·K);

Kq——复合板或屋面板传热系数，W/（m²·K);

Ri——内表面换热阻，取0.11 （m²·K）/W;

Re——外表面换热阻，取0.04 （m²·K）/W;

Sq——复合板或屋面板蓄热系数，W/(m²·K);

Sb——保温板的计算蓄热系数，W/（m·K);

Sh——泡沫混凝土（结构用）蓄热系数，W/（m·K)。

其中泡沫混凝土（结构用）热工性能取值：密度小于1900kg/m³，导热系数0.49W/（m·K)，蓄热系数6.43W/（m²·K)。

5.3.4 复合板用于屋面、外墙的平均传热系数应满足国家行业节能设计标准，达不到时或为消除板缝热桥影响，应对复合板进行辅助保温设计，附加设置保温层。

5.3.5复合板应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行冷凝验算。当复合板内部出现冷凝现象时，应继续再验算内部冷凝水造成保温材料重量湿度的增量。当保温材料的重量湿度超出允许范围时，应在保温层内设置隔汽层或采用其他措施。

5.3.6复合板应用到超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑时，应符合《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的规定。

5.3.7门窗洞口四周侧面、室外空调机搁板、外墙挑出构件、穿墙管线等热桥部位均应做保温、防水处理，且应满足最小传热阻的要求，并保证其内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度。

5.3.8门窗框外侧洞口、女儿墙内侧、雨蓬、封闭阳台以及外挑构件等热桥部位宜采用保温浆料处理。

5.3.9门窗框与墙板之间的缝隙应采用泡沫聚氨酯填实，并采用密封胶密封，不得采用水泥砂浆填缝。

5.4防火设计

5.4.1复合板的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249、《建筑防火通用规范》GB55037 中的有关规定。

5.4.2楼、屋面板用复合板的耐火极限不应低于1.5h，墙板用复合板的耐火极限不应低于2.0h，钢骨架的梁、柱防火要求为柱（墙板）的耐火极限≥2.0h，梁（屋、楼面板）的耐火极限≥1.5h。

5.4.3泡沫混凝土防护厚度满足要求时，燃烧性能可按建筑节能与结构一体化要求评价为A级不燃烧体。

5.4.4跨越防火分区的复合板之间及与相邻构件之间的接缝应进行防火设计，应在接缝靠近室内一侧采用防火堵料进行密封。

5.4.5复合板金属件外露部分应采取防火、防腐等措施，其耐火极限应符合国家、行业和地方省相关标准的规定。

5.5防水设计

5.5.1 复合板应具有抗渗透性；配套材料之间应具有良好的相溶性。

5.5.2复合板的接缝（包括板之间、女儿墙、阳台以及其他衔接部位）应做防水处理，并应根据复合板不同部位接缝的特点及使用环境要求选用构造与材料相结合的防水系统。

5.5.3复合板接缝采用构造防水时，板缝应采用槽口缝，在复合板板缝间设置遇水膨胀橡胶止水条，并填防水密封胶后，用防水砂浆填平接缝槽，并在板缝底部勾嵌防水砂浆。

5.5.4复合板接缝采用材料防水时，必须使用防水性能、耐候性能和耐老化性能优良的防水密封胶作嵌缝材料。板缝宽度不宜大于20mm，材料防水的缝深度不得小于15mm。

5.5.5 复合板接缝处密封胶的背衬材料宜选用聚乙烯塑料棒或发泡氯丁橡胶，其直径应不小于1.5倍缝宽。

5.5.6复合板应做好密封和防水构造设计，应确保水不渗入保温层及基层，重要部位应有详图。勒脚部位应设不低于200mm的防水构造，水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在复合板外侧安装的设备和管道应固定在墙体钢结构上，并应做好密封和防水设计。

5.5.7复合板中挑出墙面的部分宜在其底部周边设置滴水线、鹰嘴等滴水措施。

5.6构造设计

5.6.1复合板连接件的数量应经计算确定。连接件距墙体边缘距离不应小于50mm，最大间距不应大于400mm，且不应少于6个/m2。安装孔距离不应小于100mm。单个连接件抗拉拔承载力不应小于0.8kN，抗剪承载力不应小于0.6kN。

5.6.2墙板用复合板开洞的构造应符合下列规定。

1 在墙板的门洞上方设置过梁，门洞两侧设置边立柱，窗洞上方应设置过梁，窗洞口两边设置立柱并与复合板内的立柱连接。

2 洞口过梁和立柱的形式要根据上部荷载作用进行计算后确定，可以是实腹钢或小桁架。

5.6.3 复合板之间的缝隙宜采用钢丝网片直接搭接补强，两侧搭接宽度分别不应小于100mm。然后再注浆密封。

5.6.4复合板安装线缆、线管槽、灯具等轻型部品在生产时预先设置，并按预先设置的布局接线。安装金属材料的吊挂件等重型部品时应采用预埋件固定连接。

5.6.5屋面的屋架应与墙板内的立柱连接，连接做法应牢固可靠。

5.6.6 复合板的外保温抹面层构造应符合下列规定：

（1）抹面胶浆抹面层中应满铺一道耐碱玻璃纤维网格布；

（2）首层的抹面层厚度宜为5mm~7mm，并采用双层耐碱玻璃纤维网格布；

（3）其他层抹面层厚度宜为3mm~5mm，并采用单层耐碱玻璃纤维网格布；

（4）在墙体阴阳角部位应对耐碱玻璃纤维网格布实施交错翻包搭接，每边翻包搭接宽度均不应小于 200mm，也可先满铺一道耐碱玻璃纤维网格布，然后再加设一道增强耐碱玻璃纤维网格布，每边宽度均不应小于 200mm；

（5）在门窗洞口周边，应采用不小于 200mm 宽的耐碱玻璃纤维网格布包边加强，应包入洞口内侧 100mm 宽，并在四角加贴400mmx200mm 的耐碱玻璃纤维网格布，铺贴角度应为 45°。

5.6.7 复合板的外保温饰面层宜采用涂料、饰面砂浆等轻质材料；采用饰面砖时，应制定专项技术方案和验收方法，并应组织专门论证。

6  制作与运输

6.1 一般规定

6.1.1复合板制作、运输与堆放应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

6.1.2 承担加工制作复合板生产企业应满足下列要求：

（1）具备相应的生产厂房、工艺设备和设施；

（2）具备必要的试验检测条件和能力；

（3）建立完善的质量管理、环境管理、职业健康及安全管理体系；

（4）宜采用信息化管理技术；

（5）制作现场应具有健全的质量管理体系、相应的技术标准、加工质量制度和综合加工质量水平评定考核制度，并应编制专项加工制作技术方案和安全专项措施。对管理人员、施工操作人员进行质量安全技术交底和必要的实际操作培训。

6.1.3  复合板加工制作应加强过程控制，应在上一道加工工序质量验收合格后再进行下一道工序施工。加工工序间的衔接，应符合下列规定： 

（1）每道加工工序完成后，加工单位应进行自检，并应保留检查记录；

（2）各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应保留检查记录；

（3）对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查合格并签字确认后，进行下道工序施工；

（4）隐蔽部位在隐蔽前应由加工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续加工制作。

6.1.4 复合板制作应建立首件验收制度。

6.2 制作

6.2.1加工制作复合板时要根据设计图纸，进行排板设计，特别是有门、窗洞的墙板，要加工制作成一整块板，便于现场能够快速拼装。

6.2.2 复合板中所用的钢材、钢筋、泡沫混凝土、保温板、玻璃纤维网格布均按照设计图的要求选用，复合板由工厂统一加工后运至施工现场。 

6.2.3制作复合板的专项加工制作技术方案，应包含以下内容：

（1）根据设计图要求，确定复合板数量、配套材料、配件的供应、运输、存放；

（2）加工人员和机具的组织、调配；

（3）策划加工顺序、工期进度、安装质量、安全措施等；

（4）加工复合板各工序的检查，隐蔽部位的检查、验收及整改；

（5）上述内容的加工记录及资料归档要求。

6.2.4加工产生的缺陷如复合板连接件位置预留孔洞、穿墙套管、配电箱洞、其它孔洞等应按照制作方案采取隔断热桥和防水的措施。

6.2.5钢骨架采用焊接连接，焊缝质量等级二级，焊缝高度应不小于较薄焊件厚度，且不小于 4mm。

6.2.6泡沫混凝土采取分层浇筑，为保证整体性，分层浇筑时应在下层初凝前浇筑上层。混凝土浇筑完毕后，应在设计要求的温度和湿度条件下养护，并应符合现行行业标准《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12 、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的规定。

6.2.7复合板受力钢筋的混凝土保护层厚度≥20mm。

6.2.8复合板上不得随意开洞，当洞口尺寸D> 200mm时，孔洞应在制作时预留；特殊情况需现场开洞时应由厂家配合完成。

6.2.9复合板钢骨架边框外露部分的镀锌层破损点应进行除锈处理，除锈等级为St3级，喷涂C06-I铁红醇酸防锈漆两道。

6.2.10首次使用的泡沫混凝土配合比应进行开盘鉴定，拌合物性能应满足设计配合比要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证配合比的依据，并检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告。

6.2.11外墙用复合板采用外保温时，使用的锚栓应采用断热桥锚栓固定，外墙上的固定件应采用断热桥的固定件。保温板安装组合出现非整块时，应使用专用切割器按需要形状和规格加工。

6.2.12外墙用复合板的门窗的保温隔热性、气密性、防渗透性、安装方式的要求应满足《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019的要求。

6.2.13 智能智慧系统安装用复合板应预置电源模块、物联网关，用于控制建筑内无线智能控制系统。所采用的电源模块、物联网关以及相关传感器均应符合国家3C标准(AC:GB10963.1/GB16917.1；DC:GB10963.2)、CQC标准(GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011；GB/T 9254.1-2021)、国家3C标准（GB14048.2）、消防CCCF标准(GB14287.2~3~4)的规定。

6.2.14 在屋面板用复合板上预置光伏板支架、微风发电支架，避免现场二次安装。

6.3 运输与贮存

6.3.1复合板运输、贮存时应制订专项方案，专项方案应包括运输顺序、固定要求、运输路线、堆放场地、堆放支垫及成品保护措施等。

6.3.2 复合板运输时应符合下列规定：

1宜采用专用运输车，当采用非专用运输车时应采取加固措施；

2 应用夹具将复合板与运输架绑扎牢固；

3复合板边角和绑扎接触部位应采用柔性垫衬材料保护，运输架、车厢板和混凝土墙板之间应放入柔性垫衬材料；

4 应采取相应的防火、防雨、防潮等措施。

6.3.3复合板在运输、装卸时应轻装轻卸。吊装时应采用宽度不小于 50mm 的尼龙吊带兜底起吊。严禁使用钢丝绳或麻绳直接兜板底起吊。

6.3.4钢结构泡沫混凝土填充料复合板在运输和进场堆放过程中，应采取防水、防火及防碰撞等防护措施，不可重压或与锋利物品碰撞。产品应放在干燥通风处贮存，不应露天长期暴晒。避免雨水侵蚀。

6.3.5 复合板进场后应按照品种、规格分别堆码整齐，并标识清楚。

6.3.6复合板堆放应符合下列规定：

（1）复合板不宜露天存放，堆放场地应平整、坚实，并应有防潮、防雨和排水措施。堆放场地宜靠近施工现场，避免多次搬运。每垛码放高度不得超过8块板，底部板应垫离地面避免积水浸泡，各层设置垫块，垫块高度要求一致，上下对齐；

（2）复合板宜侧立放置，距地面不应低于30mm，支垫间距不宜大于 600mm；

（3）复合板也可采用堆放架靠放，堆放架应有足够的刚度和稳定性，墙板之间应支垫稳固；

（4）施工现场宜以层为单位堆放；

（5）复合板贮存环境应保持干燥通风，防止浸蚀介质、阳光曝晒和雨水侵害，堆放时应采取可靠的防护措施。

（6）复合板不能直接作为土建施工作业面。若在板上堆放及运输施工材料时，应采取保护措施，且其堆重及施工荷载不得超过板允许外加均布荷载组合标准值。

6.3.7当泡沫混凝土强度达到设计强度的70%时方可运输、吊装。装车运输时，车内应设垫木，板应码放平整，捆绑牢固，板悬挑长度不得超过500mm。

7  安装施工
7.1  一般规定
7.1.1复合板施工前应编制专项施工方案，并组织施工作业人员上岗前应进行技术交底和必要的专业技术实际操作培训。现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，并应具有相应工法。

7.1.2 施工质量控制应符合下列规定：

（1）保温复合板及配套材料等应进行进场检验。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按现行标准和涉及文件等规定进行复检，并应经检查认可。

（2）各施工工序应按现行标准进行质量控制。每道施工工序完成并检验合格后，方可进行下道工序的施工。相关各专业工种之间应进行交接检验，并形成记录。各专业工种应加强配合，不得颠倒工序。交叉作业时，相关人员应做好工序交接，合理安排工序。

（3）所有工序均应保存验收记录，按照工序做好隐蔽工程验收，并应保存好文字记录、影像资料等文档。

7.1.3施工过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要的使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、气等配套设施。

7.1.4 施工过程中，应对复合板采取相应的防护措施，避免损伤板材。施工完毕后，应对墙体进行防护，应防止重物撞击墙面。不得随意开凿孔洞，应对孔洞或损坏处进行妥善修补。

7.1.5保温复合板在施工过程中应采取防潮和防水等保护措施。

7.1.6现场配制的材料应严格按设计要求或产品说明书配制。

7.1.7在现场复合板堆放时，场地要平整坚实。每垛码放高度不得超过10块板，底部板应垫离地面避免积水浸泡，各层设置垫块，垫块高度要求一致，上下对齐。

7.1.8复合板需二次搬运及吊装时，应采用专用机具作业，单块吊装。

7.1.9作为外墙用的保温复合板外侧宜采用玻化微珠浆料抹灰找平，并压入一层耐碱玻纤网，使其具有良好的抗裂性能和防雨水渗透性能。

7.1.10 复合板吊装前应编制吊装施工组织方案，明确排板总数和工期进度、吊装设备、吊装方法和流程、安全措施。

7.1.11保温复合板应绿色施工，并符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905 的相关规定，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

7.2施工要点

7.2.1 复合板吊装前应编制吊装施工组织方案，明确排板总数和工期进度、吊装设备、吊装方法和流程、安全措施。

7.2.2复合板施工安装前应做好各项准备工作，应熟悉图纸及施工方案，熟悉材料特性，准备施工工具和材料。应备齐连接件、配套材料，放出水平和高度控制线。复合板应对号就位，要注意安装顺序，板找正就位后先做好临时固定再脱吊钩，然后按规定的连接做法固定。

7.2.3施工流程应符合下列规定：

复合板进场验收→基层检查→弹放基准线→安装复合保温墙板→安装锚固件→板缝、阴阳角补强→门窗洞口补强→板缝两面封网→注浆密封→饰面处理

7.2.4复合板必须符合设计要求，养护放置28d以上方可进入施工现场。复合板和构配件应进行进场检验，并应经监理工程师检查认可。

7.2.5复合板运输时应轻拿轻放，运到施工现场的复合板、专用连接件及其他配套材料应附有出厂合格证，并按规定取样复验。

7.2.6复合板需二次搬运及吊装时，应采用专用机具作业，单块吊装。

7.2.7吊装前应指定专人核实主体结构的误差和板安装位置实际尺寸，校核无误后方可吊装。要求主体结构允许偏差：垂直方向±10mm，水平方向±25mm，若偏差过大应与相关单位商定处理方案。

7.2.8复合板安装前应将安装部位清理干净，安装定位标识，复核轴线，并应符合《建筑施工测量标准》JGJ/T408的规定。楼层纵、横控制线和标高控制点应由底层原始点向上引测。

7.2.9复合板的标高、水平位置、垂直高度，应根据标示的控制线使用配套的工具进行调节。

7.2.10复合板应分区有序吊装，宜按排列编号向前推进，遵循“一吊一固定”的原则逐块安装，不宜累积多块板后成批固定。

7.2.11复合板安装时，复合屋面板和楼板搁置在支座上的长度不得小于60mm，就位后，屋面板、楼板钢框应通过剪力板与支座焊牢，其焊缝长度不小于60mm，焊缝高度为4mm，在板与板连接处其焊接连接点位不得少于3处，并应均匀分布。房屋端部、伸缩缝处及其他类似部位，当焊接困难时，应采取有效措施予以固定。

7.2.12复合板吊装时应采用慢起、快升、缓放的操作方式。先将复合板吊起离地面200-300mm，将板调平后再快速平稳地吊至安装部位上方，自上而下缓慢落下就位。

7.2.13预埋件安装完毕后应进行测量，核验预埋件允许位置偏差：垂直方向≤10mm，水平方向≤5mm，安装后的板间缝隙应均匀一致，最大缝宽不宜超出20mm。

7.2.14复合板施工完工后应做好成品保护。

7.2.15复合板用于近零能耗建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑中的施工应符合下列规定:

（1）用于近零能耗建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑的复合板，板材之间应采用榫卯方式连接。

（2）梁、柱及梁柱交接处宜采用成品保温构件，应与主体结构进行可靠连接。

（3）梁柱位置，复合板与主体结构的连接不得存在热桥现象。所有加固措施均应在室内。

（4）进行焊接等可能破坏原有防腐阻锈层的所有工序后，应进行二次防腐阻锈处理。

（5）门窗的安装应严格按照近零能耗建筑标准要求进行。

（6）板与板之间的缝隙处理要进行气密性封堵。当出现板缝时，20mm以内拼缝中间应采用聚氨酯发泡填实；20~50mm缝隙中间应采用聚苯板条进行填实。然后两侧采用抗裂砂浆和网格布进行封堵，最后采用气密性胶带进行气密性封堵。

7.2.16 有防水防潮要求的复合保温墙工程,应采取有效的防水防潮构造措施，并应符合下列规定:

（1）应采取有效措施控制保温层表面裂缝的产生；

（2）保温复合墙体的门窗洞口等应做好防水细部处理；

（3）屋顶露台、女儿墙、未封闭阳台、雨篷等应做好防水层收头细部处理；

（4）复合保温主体墙面应做好防水。选用的抗裂砂浆应粘结强度高，涂抹后不空不裂。

7.3施工安全与成品保护

7.3.1 施工现场应按有关规定采取可靠的防火安全措施，防火安全措施除应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定,并应符合下列规定:

（1）专项施工方案中，对施工现场消防措施做出明确规定和火灾应急方案，并应配置灭火器材与设施。作业前，应对施工人员进行防火安全培训。

（2）施工现场复合板的贮存量不宜大于1层用量，且应远离火源，火源距离不应小于 10m；

（3）施工应分区段进行，各区段应保持足够的防火间距，防火间距不应小于 6m。

（4）复合板安装时，施工操作面应采取措施隔离电焊等明火作业，隔离距离不应小于 5m；

（5）复合板的存放场地和施工操作面应配备消防器材。

7.3.2 施工安装现场临时用电应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

7.3.3 施工安装现场使用建筑机械应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的有关规定。

7.3.4施工安装过程中应采取安全措施，施工安装现场应遵循《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146中有关安全、职业健康和环境保护的有关规定。

7.3.5复合板吊运时，吊运机械下方严禁站人，并安排两个信号工与吊车司机沟通。起吊时以下方信号工的发令为准；安装时以上方信号工的发令为准。

7.3.6现场施工安装时，遇到雨、雪、雾天气，或者风速在10m/s及以上时不得进行复合板构件吊装和安装。

7.3.7脚手板上的废弃物应及时清理，不得在窗台、栏杆上放置施工工具。

7.3.8在安装施工过程中及工程验收前，对墙体应采取防护措施，严禁受到施工机具碰撞。抹灰完成后的墙体7d内不得承受任何侧向作用力，施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜在墙体上。当安装完的保温墙体出现破损时，应采取措施进行修补，且不应出现热桥。

7.3.9施工完毕后，拆除施工平台和施工设备时，注意不要碰撞墙体。其他工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。混凝土地面等施工时，应防止物料污染、损坏成品墙体。

8  验收
8.1  一般规定
8.1.1复合板系统的工程验收除应执行本标准外，尚应符合现行国家标准、行业标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032，《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341、《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/ T 350，《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350中的相关规定。

8.1.2 复合板系统工程验收检验批的划分应符合下列规定：

（1）相同材料、工艺和做法的墙面，扣除门窗洞口后墙面面积以 1000m2 为一个检验批，不足 1000m2 亦为一个检验批；

（2）检验批的划分可与施工流程相一致、且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定；

（3）当按计数方法抽样检验时，其抽样数量尚应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411 第 3.4.3 条的规定。

8.1.3 复合板系统应在施工过程中对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，应由详细的文字记录和必要的图像资料：

（1）预埋件、连接件设置的数量和位置、固定、材质；

（2）复合板间的连接构造；

（3）热桥部位复合板的粘贴与锚固；

（4）板缝处理措施；

（5）门窗洞口加强构造；

（6）复合板构造做法、保温层、界面处理、泡沫混凝土强度等级、钢骨架和钢筋桁架材质、规格、数量及现场就位置、构造节点、固定节点做法；

（7）用于增强的玻纤网格布。

8.1.4 复合板结构性能检验应符合下列规定：

（1）检验内容：复合板首先进行承载能力和挠度检验；板底部受力不允许出现超过规定的裂缝。

（2）检验数量：对成批生产的构件每2000件，且不超过3个月的同类产品为一批，每批中随机抽取一个构件为试件进行检验。对工程应用的每20000m2随机抽取1块，每项工程不少于1块。

（3）检验方法：按现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152规定的方法进行检测，要满足构件试验条件、支承方式、荷载布置、加载方法、加载分级、测试仪表布置均按检验规定方法执行，采用短期静力加载检验。

（4）承载能力按下式检验；

(Qn+G)/([Q] +1.3C) ≥1.5         （8.1.2)

式中：Qn——检验荷载值（kN/m²);

[Q]——允许外加均布荷载组合设计值（kN/m²);

G——构件自重（kN/m²）。

（5）挠度检验：正常使用极限状态的挠度按允许外加荷载标准值检验，挠度值f≤L/200。

（6）复合板破坏的标志为：板的最大挠度达到板跨度的1/50，板底的最大裂缝达到1.5mm，板顶部的泡沫混凝土出现压裂破坏。

（7）复合板破坏时不能出现钢骨架边框发生脆性破坏。

8.1.5复合板安装工程质量验收时，应提供工程设计文件、外墙板制作和安装设计图。隐蔽工程应进行义字记录和图行像记录验收。

8.1.6复合板如有外观缺陷，应明确责任，制订专门的处理方案，并应有相应的验收记录。

8.1.7复合板体系验收时应提供该系统所用材料及产品进人施工现场时的产品质量合格证、产品出厂检验报告和复合板有效期内的型式检验报告等。施工单位和监理单位应对进场复合板进行质量检查，应检查下列内容：

（1）复合板的出厂合格证，泡沫混凝土所用材料和板连接件的产品合格证以及复验报告。

（2）装复合板的出厂标志应包括生产企业名称、制作样式时间、品种、规格、编号等信息。

（3）复合板的外观质量和尺寸偏差，预埋件、预留孔洞的尺寸偏差等。

（4）复合板保温层厚度。

8.1.8复合板的外观质量和尺寸偏差，预埋件、预留孔洞的尺寸偏差等应符合有关规定。尺寸偏差及外观质量要求见表8.1.8。

表8.1.9尺寸偏差及外观质量要求

	项目
	允许偏差（mm）

	尺寸
	长度、宽度
	+3     -5

	
	对角线长度（取两条对角线长度差的绝对值）
	±5

	
	厚度
	+5     -3

	
	表面平整度
	 5


8.1.9 泡沫混凝土原材料进场时，应按规定批次验收其型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，对外加剂产品尚应具有使用说明书。

8.1.10 在泡沫混凝土生产过程中，宜对泡沫混凝土原材料进行随机抽样检验，每个检验批检验不得少于 1 次。 泡沫混凝土原材料检验批次应符合下列规定：

（1）散装水泥应按每 500t 为一个检验批，袋装水泥应按每 200t 为一个检验批；骨料应按每 4003或 600t 为一个检验批；掺合料应按每 200t 为一个检验批；外加剂应按每 50t 为一个检验批；泡沫剂应按每 1t 为一个检验批；

（2）不同批次或非连续供应的泡沫混凝土原材料，在不足一个检验批情况下，应按同品种和同等级材料每批次检验一次；

（3）当采用饮用水作为混凝土用水时，可不检验；当采用中水、搅拌站清洗水或施工现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。

8.1.11 泡沫混凝土性能质量检验应符合下列规定：

（1）生产前应检查泡沫混凝土所用原材料的品种、规格与施工配合比一致；在生产过程中应检查原材料实际称量误差满足要求，每一工作班应至少检查 2 次；

（2）生产前应检查生产设备和控制系统正常、计量设备归零；

（3）泡沫混凝土拌合物的工作性检查每 100m3不应少于 1 次，且每一工作班不应少于 2 次，可增加检查次数；

（4）骨料含水率的检验每工作班不应少于 1 次；当雨雪天气等外界影响导致泡沫混凝土骨料含水率变化时，应及时检验；

（5）泡沫混凝土拌合物流动度的检验应符合《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341附录 B 的规定，流动度允许偏差应为 ±30mm。

8.1.12复合板检验批质量验收合格，应符合下列规定：

（1）主控项目应全部合格；

（2）一般项目应合格，当采用计数检验时，应有90%以上的样式检查点合格，且不得有严重缺陷；

（3）具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

8.1.13复合板竣工验收应提供下列文件、资料：

（1）设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

（2）有效期内复合板的型式检验报告复印件；

（3）产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

（4）施工技术方案、施工技术交底；

（5）隐蔽工程验收文字记录和相关图像资料；

（6）其他对工程质量有影响的重要技术资料。

8.2主控项目

8.2.1 复合板进场后要验收，验收结果应形成相应验收记录。和复合板配套的各种材料和构配件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并符合设计要求和国家及地方、行业标准规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取 3 个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.2.2复合板的安装位置应准确、接缝应严密。板之间结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察、手扳检查。

检查数量： 全数检查。

8.2.3门窗洞口应按设计要求进行加强处理。

检验方法：观察检查、检查隐蔽验收记录。

检查数量：全数检查。

8.2.4墙体热桥部位应按设计要求采取保温处理措施。

检验方法：观察检查、检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查 20%，并不少于 5 处。

8.2.5外墙板系统饰面层的基层及面层施工，应符合设计且应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 的规定，基层应无脱层、空鼓和裂缝，并应平整、洁净。

检验方法：观察检查、检查隐蔽工程验收记录和检验报告。

检查数量：全数检查。

8.2.6 复合板之间的安装连接节点应在封闭前进行检查并记录，节点连接应满足设计要求，连接件的品种、规格、性能应符合设计要求，检验方法按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的相关规定执行。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和检查隐蔽验收记录。

8.2.7复合板连接板缝的防水密封胶和止水条，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、检验报告和防水施工记录。

8.2.8复合板保温厚度应满足设计要求。

检查数量：每个检验批不应少于3处。

检验方法：测量、插针法检查。

8.3一般项目

8.3.1 进场的复合板外观质量应完整无破损，符合设计要求和产品标准规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2 墙体抹面层耐碱玻璃纤维网格布的铺设和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，网格布不得褶皱、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程检查记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于 5 处，每处不少于2m2。

8.3.3 复合板体系若需抹面处理，其抹面层施工应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收标准》CB50210的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查；检查试验报告和隐蔽工程验收记录。

8.3.4连接栓钉等应按包装箱配套供货，包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。外观表面应光洁、完整。栓体不得出现锈蚀、裂缝或其他局部缺陷，螺纹不应损伤。

检查数量：全数检查。

检验方法：开箱逐个目测检查。

8.3.5 复合板安装位置允许偏差应符合表8.3.5的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察；钢尺检查。

表8.3.5 安装位置允许偏差（mm)

	检查项目
	允许偏差
	检查方法

	复合板
	标高
	±5
	水准仪和钢尺检查

	
	轴线位置
	5
	钢尺检查

	
	垂直线
	5
	靠尺和塞尺检查

	
	两对对接缝
	±3
	钢尺检查

	
	板单边尺寸
	±3
	钢尺量一墙及中部，取其中较大值

	连接件
	固定连接件
	±5
	钢尺检查


8.3.6复合板的拼缝、洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

本规程用词说明
1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

1 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015  

2 《建筑环境通用规范》GB 55016  

3 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030  

4 《建筑防火通用规范》GB 55037  

5 《混凝土结构设计规范》GB 50010  

6 《建筑抗震设计规范》GB 50011  

7 《建筑设计防火规范》GB 50016  

8 《钢结构设计标准》GB 50017  

9 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118  

10 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 

11 《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204

12 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210 

13 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 

14 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574 

15 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 

16 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 GB 

17 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624  

18 《蒸压加气混凝土板》GB 15762 

19 《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475

20 《建筑墙板试验方法》GB/T 30100 

21 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

22 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 

23 《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17 

24 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350 

25 《轻板结构技术标准》JGJ/T 486 

26 《居住建筑节能设计标准（节能 75%）》DB13（J）185

27 《公共建筑节能设计标准（节能 72%）》DB13（J）8543

28 《高分子防水材料第2部分：止水带》CB 18173.2

29 《建筑结构荷载规范》GB 50009

30 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068

31 《钢结构工程施工质量验收标准》CB 50205

32 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

33 《屋面工程技术规范》CB 50345

34 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

35 《钢结构焊接规范》CB 50661

36 《碳素结构钢》GB/T700

37 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

38 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

39 《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

40 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012

41 《热强钢焊条》GB/T 5118

42 《通用冷弯开口级钢》GB/T 6723

43 《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725

44 《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细品粒钢实心焊丝》GB/T 8130

45 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912

46 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

47 《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978

48 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

49 《钢结构防护涂装通用技术条件》GB/T 28699

50 《模塑聚板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 33

51 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595

52 《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152

53 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

54 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

55 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26

56 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

57 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

58 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

59 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

60 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

61 《外墙外保温工程技术标准》JGJ144

62 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

63 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256

64 《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T12

65 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240

66 《建筑施工测量标准》JGJ/T 408

67 《钢骨架轻型预制板应用技术标准》JGJ/T457

68 《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T46943

69 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JG/T 540

70 《混凝土接缝用建筑密封胶》JG/T 881

团体标准

钢结构泡沫混凝土填充料复合板结构技术规程

T/CBCA XXX-202X
条 文 说 明



编制说明

《钢结构泡沫混凝土填充料复合板应用技术规程》T/CBCA 006—2020，经中国散装水泥推广发展协会2025年12月28日以第2号公告批准、发布。

本规程由建筑材料工业技术情报研究所、绿建新能国贸（北京）有限公司牵头，向中国散装水泥推广发展协会标准化与质量检测工作部提出了制定“钢结构泡沫混凝土填充料复合板应用技术规程”的申请。

编制组对钢结构泡沫混凝土填充料复合板应用和技术发展情况进行了深入调研，并进行了必要的试验验证，在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《钢结构泡沫混凝土填充料复合板应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与本规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

1  总    则

1.0.1编制本规程的目的是解决装配式复合板结构的设计、制作、安装与质量验收，使其设计合理，加强制作和安装过程控制，保证施工质量、检查及验收。

1.0.2本条规定了装配式复合板结构的使用范围，基于连接方式、安全性能和经济性考虑，依据现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180，规定抗震设防烈度9度及以下地区，3层及以内或多层及高层建筑中局部使用钢结构泡沫混凝土填充料复合板的设计、制作、安装与质量验收均可采用本规程。

2  术    语
2.0.1由复合墙板、复合楼板、复合屋面板拼装成整体式空间结构体系—房屋。

2.0.2装配式复合板采用钢框架结构和泡沫混凝土组合一体的板，能充分发挥型钢和泡沫混凝土组合结构的力学性能，具有较高的承载力和刚度及抗震性，在工厂预制，能够保证质量，施工安装快捷，满足装配式建筑的使用要求。

2.0.3轻质混凝土的种类比较多，本标准仅选用了性能比较稳定，重量轻，强度高，与钢筋握裹力较强的三种产品。主要包括砂加气混凝土、泡沫混凝土。在保证产品质量的前提下，也可选用其它类型的轻质混凝土。

2.0.4连接件主要包括金属连接件、金属托件、连接螺栓等应为热镀锌钢材，应具有较强的抗拉强度高，防腐蚀、耐老化功能，能可靠地将装配式复合板结构连接为整体。

3  基本规定
3.0.1~3.0.2建筑设计工作年限是确定预制复合板结构体系性能要求和构造连接要求的关键，设计应明确提出相关要求。在合理设计、体系施工和正常维护保养的条件下，保证复合板结构系统的使用寿命，在地震作用下，复合板结构有足够的抗震能力，防止或减轻地震破坏。

对每一栋建筑因为用户要求的功能、尺寸大小等不一样，以及建筑所处的地理环境不同（地震设防烈度、风、雨、雪荷载等），所以必须要重新设计计算。按照新计算的结果配置复合板的材料。

3.0.3考虑复合墙板长期处于受水浸泡环境，会降低强度；对于浓度较大的二氧化碳以及酸碱环境下也易于破坏；在长期高温环境下或震动环境下比较容易开裂，降低复合墙板的强度和耐久性能，故本条对复合墙板使用部位进行了规定.
3.0.4复合板隔声性能是以计权隔声量作为指标值，达到室内声环境的需求。应根据建筑的使用功能和环境条件及外门窗的隔声性能进行组合设计。不同功能的建筑所允许的噪声等级可根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定确定。
4  材料和部品
4.1  组成材料及配套材料
4.1.1~4.1.3本条对复合板所采用的钢材种类、应具有合格保证的项目、钢材牌号要求以及镀层标准作了规定。

目前复合墙板所用到的组成材料，多数均已有各自的产品标准，标准中对材料性能及其原材料都有严格的规定。复合墙板所用材料无论有无各自的产品标准，均应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574对建筑工程中复合墙板材料的统一要求。当复合墙板所用材料产品标准与现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574不一致时，应以此标准为准。

4.1.2 防止外露钢质骨架的锈蚀至关重要。涂覆防腐、防火涂料也是保证构件耐久性的关键措施。

4.1.4本条规定了泡沫混凝土的物理力学性能指标。为保证轻质混凝土在现浇固化后能达到规定的干密度、导热系数和强度等级，且干密度和热阻均匀。考虑到预制保温外墙板主要是应用于建筑外围护结构，既要保证其强度和热工性能，又要保证其耐久性和耐水性，因此本条特别规定了轻质混凝土的碳化系数和软化系数要求。

4.1.12 本条与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010第9.7.5条的规定保持一致。为了达到节约材料、方便施工、吊装可靠的目的，并避免外露金属件的锈蚀，预制构件的吊装方式宜优先采用内埋式螺母和内理式吊杆。这些部件及配套的专用吊具等所采用的材料，应根据相应的产品标准和应用技术规程选用。

4.1.11、4.1.13、4.1.14 钢结构泡沫混凝土填充料复合板结构，是由复合板之间通过焊接和专用连接件进行连接。其中，抗剪栓钉、锚固板、预设件、连接用钢板、焊接材料、锚栓等连接件应分别符合国家或行业相关标准的规定。

4.15~4.18钢结构泡沫混凝土填充料复合板结构应采用材料防水和构造防水相结合的做法。防水密封胶是板缝防水的第一道防线，其性能直接关系到工程防水效果。由于混凝土结构的长期变形影响，因此防水密封胶、止水条等应选用耐候性好的产品，同时应具备较好的低温柔性，能够随板缝张合而伸绪。
4.2  复合板
4.2.1此条目的是便于施工图设计用。
4.2.2本条规定了复合外墙板标准板的主要规格尺寸，根据工程需要，可以进行适当调整，具体由设计单位与建设施工单位协商确定。本条是根据国内和国外市场需要而规定的。

4.2.4钢结构泡沫混凝土填充料复合板结构，是采用复合外墙板、复合内墙板、复合楼板、复合屋面板拼装构成的建筑，把常规的梁柱都隐藏到复合板中里，再按照复合板中密柱密梁组成框架结构进行计算。

4.2.5说明复合板的构造形式，板内骨架的间距和材质需要根据计算确定。本条规定了复合外墙板系统的构造层和主要组成材料。系统主要组成材料应由同一供应商配套供应，其目的是明确质量责任，避免出现质量问题时，各方相互推委，易追究质量责任。

4.2.6 本条规定了复合外墙复合板系统的性能指标要求。其中，耐候性试验是对大尺寸的墙体围护系统进行的加速气候老化试验，通过该试验，不仅可检验外墙围护系统的耐候性，而且还可以对设计，施工和材料性能进行综合检验。耐候性试验与实际工程有着很好的相关性，是检验和评价外墙围护系统质量的最重要的实验项目。同一厚度的墙板因选用的轻质混凝土材质和厚度不同，其面密度也会发生变化，有可能大于本条的规定，但其他性能指标应符合表4.2.6的要求。

5  设计

5.1 建筑设计

5.1.1~5.1.2 通用化、模数化、标准化是装配式墙板设计的重要原则，采用少规格、多组合的方式进行设计，减少规格种类有利于提复合板的生产制造与施工效率，从而降低生产成本和工程造价。

5.1.3~5.1.6 因为复合墙板厚度比较薄，为确保安全，规定了建筑的高度、层数、开间尺寸大小。另外房屋尽端楼梯间的外墙缺少侧向支撑，稳定性差，对抗震不利，故楼梯间尽量不要放在房屋的尽端。
5.2结构设计

5.2.1复合墙板与基础的连接应采用刚性连接。
5.2.2房屋所建造的地理环境位置，受自然条件的影响很大，所以应根据地理环境情况进行设计。本条根据泡沫混凝土的强度比较低，所以没有考虑它的受力，这样也为构件受力留有余量。

复合板中的立柱和水平杆件应按计算结果进行配置，薄壁型钢如果能满足计算要求也可以采用。
5.2.3规定了复合板结构的计算应按照国家现行规范《建筑结构荷载规范》GB5009、《建筑抗震设计规范》GB50011的要求进行。

5.2.4本条强调在不同地理环境条件下，要求建筑的整体稳定安全，不变形不开裂，满足使用要求。复合板结构，主要承受屋面和楼面传递的垂直荷载，还有风和地震的水平作用。以及环境影响作用（雨水、雪、底温高热等）。复合板间的连接点应可靠，确保具有足够的承载力和刚度，能够传递垂直荷载及水平荷载，并具有一定的变形能力以适应主体结构的变形位移。要求复合板与支座剪力板之间焊接；复合板与复合板连接缝处采用不少于三处均匀分布的焊接，焊缝长度不小于60mm，是为了保证具有足够的刚度，焊接后形成整体连续板结构，设计计算时可考虑其对弯矩的折减作用。连接节点上的作用与作用效应的计算时，均应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的规定执行。装配式复合楼板的地震作用是依据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定，钢质连接件的设计按照现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定执行。

5.2.6复合板之间的连接非常重要，特别在地震作用时，所以要按非抗震和抗震情况下设计。
5.2.8装配式复合楼板结构分析和承载力及连接件设计时，构件安全等级为二级，相应的结构重要性系数γ0、连接节点承载力抗震调整系数γRE、荷载作用分项系数取值按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定，并与主体结构取值相同。对复合板和连接节点进行设计计算时，所取用的计算简图应与实际受力状态相一致。

5.2.9 本条是说明如果在楼板上增设非承重隔墙，应在计算楼板时增加隔墙荷载。墙板是承重墙板，所以在门和窗及其它洞口处要增加过梁和洞边的竖向加强肋。加工制作复合楼板时应注意在有隔墙的位置增强横梁的强度，门窗洞边增设加强肋。

5.2.10按照设计规范应对施工时吊装复合板进行吊装验算。
5.3节能设计

5.3.2~5.3.6 装配式复合楼板用于屋面时，节能计算中因其采

用不同的保温材料，其导热系数计算修正系数不同。考虑了一般保温材料修正以及在楼板生产中保温材料受挤压对导热系数的影响修正。用于屋面时最小夹心保温材料厚度取90mm，微孔混凝土厚度取110mmn（底层厚50mm+面层厚60mm），结构用微孔混凝土导热系数取0.49 W/（m·K)。钢网架泡沫混凝土外墙板系统的热阻值应按照选用的材料和厚度分层计算确定。表5.3.13-1给出的导热系数和修正系数主要是依据现行地方标准《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13（J)185、《公共建筑节能设计标准（节能72%）》DB13（J）T8543及相关国家标准规定进行确定的。当采用其他保温材料时，可按相关标准规定取值计算
5.3.7、5.3.8装配式复合楼板用于屋面时，因其采用的夹芯保温层厚度限制，不能满足使用地区现行节能标准要求时或为消际板缝热桥影响，应进行辅助保温层设计，附加设置保温层。夹芯保温结构易出现内部冷凝现象，对保温性能和构件耐久性都将产生不利影响，故需按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176进行冷凝验算，并采取措施消除。

5.4防火设计

5.4.1复合板结构采用泡沫混凝土为保温芯材，防火性不再受芯材燃烧性能的影响，用耐火极限评价其防火性能更符合工程实际。为与现行标准相衔接，便于设计与验收，在耐火极限达标时，燃烧性能可按A级设计评定。防火性能试验检测应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》GB/T9978.1和《建筑构件耐火试验方法第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》GB/T9978.8的相关规定。
5.5防水设计要求

5.5.1~5.5.2装配式复合楼板接缝采用构造防水和材料防水相结合的做法是参考国外成熟防水的做法，该构造组合有一定的抗变形能力，因此应予以推荐。构造防水设置和材料防水结合可有效消除板缝渗漏。

5.5.5装配式复合楼板挑出部位设置滴水线，是为了防止雨水流淌时，污染下方外墙板的表面，保持表面整洁。

5.6构造设计

5.6.2外墙板在门窗洞口处被断开，为保证墙板整体承载的安全性，应在门窗洞口处用扁钢或角钢等进行加强处理。

5.6.4装配式复合板是工厂生产的装配式预制构件，其安装的线缆、灯具、吊挂件等必须按深化设计图纸预埋设置。

6  制作与运输

6.1一般规定

6.1.1为了现场施工顺利，在工厂制作复合板时，先要按照建筑图确定门窗洞的尺寸，核对窗洞过梁的是否满足荷载要求，根据计算添加过梁的加强构件，包括加强洞边的立柱，保证制作过程中一次性准确制作完成，便于运到施工现场顺利拼装。

6.1.2主要是要求生产厂家要具备生产复合板的条件，确保生产质量。

6.1.3强调生产过程控制，对制作过程做好自检记录，留下备查资料。

6.2 制作

6.2.1~6.2.11强调在制作过程采取的一些质量保证措施。

6.2.12按照近零能耗的建筑技术标准，对施工用的螺栓和锚固件应采用断热桥处理。

6.2.13 、6.2.14智能智慧系统、光伏和风电安装与房屋系统相融合，减少现场二次安装的费用。

6.3 运输与贮存

6.3.1~6.3.7对存储堆放复合板的具体要求。本条强调在储存、运输、堆放中，要保护好产品，避免损坏。
7  安装施工
7.1  一般规定

7.1.1装配式复合板结构是一种新型装配式建筑工业化技术，应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。现场制度规定与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411等相关条文的规定一致。

7.1.2本条强调安装复合板施工质量控制需要进行的检验、工序和记录。

7.1.3~7.1.5该条对装配式复合板的养护龄期、运输和贮存提出了基本要求。

7.1.7~7.1.8对复合板的二次搬运和施工现场堆放的具体要求。

7.1.9采用保温浆料进行抹灰找平，形成保温过渡层，延缓温度变化，减少温度应力，有利于提高墙体系统的抗裂性能、防水性能和保温性能。

7.1.10编制施工方案是为了有计划，有顺序的，保证施工质量，保证安全的顺利工作。

7.2  施工要点
7.2.7~7.2.9装配式复合楼板的定位应有控制线，按照楼层纵、横控制线与楼板上所弹级线相对应控制，使板与板之间、板与楼面控制线保持吻合和对直。为减少累积误差，装配式复合楼板定位测量应由本层原始点引测。

7.2.11为确保装配式复合楼板安装的牢靠性，规定了楼板在支座上的搁置长度、板缝焊接长度和焊缝高度及焊点数量等。

7.3  施工安全与成品保护
7.3.1~7.3.9 规定了装配式复合板结构安全、文明、绿色施工要求。

8  验收
8.1  一般规定

8.1.1本条给出了验收应遵守的规范。

8.1.2本条规定了墙体工程检验批的划分，与《建筑工程施工与质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的规定基本一致。检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

8.1.3本条规定了钢网架泡沫混凝土外墙板系统施工过程。隐蔽工程验收部位和内容，隐蔽部位或节点的施工质量至关重要，与墙体的安全性能直接相关。工程验收时，对隐蔽工程验收记录必须进行审核和检查。

8.1.4装配式复合楼板的结构性能对工程的质量和安全十分重要.是主控项目指标，按照《混凝土结构试验方法标准》CB/T50152的规定，本条给出了装配式承载能力、挠度和裂缝宽度等结构性能检验标准方法。根据国家标准《混凝上结构工程施工质量验收规范》GB50204，本着偏于安全的原则，将承载力检验系数允许值按受弯构件的最大系数1.5取用。

8.1.6~8.1.8本条给出了装配式复合楼板安装工程质量验收时应提供的相关质量控制资料、通常应进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

8.2  主控项目
8.2.1复合板材料、保温板、保温浆料、粘结砂浆、耐碱玻璃纤维网格布等材料的品种、规格和性能指标应符合设计及相关标准的要求，不得随意改变和替换。材料进场时对其质量证明文件进行核查。

8.3  一般项目
8.3.1 复合板及配套材料在出厂运输和装卸过程中，其外观和包装因受外力冲击易引起破损，如墙板出现裂缝、包装破损、材料受潮等，直接影响到工程质量，这类现象应引起重视。

8.3.2 本条对玻璃纤维网格布的施工要求做了规定。抹面层中铺设玻璃纤维网格布属于隐蔽工程，其质量缺陷完工后难以发现。















4

